氯化橡胶类

| 型号 | 名称 | 包装规格(kg/桶) |
| --- | --- | --- |
| HTJ0100 | 氯化橡胶铁红厚涂底漆 | 22 |
| HTJ0120 | 氯化橡胶铁红中间漆 | 22 |
| HTJ0140 | 各色氯化橡胶船壳漆 | 22 |
| HTJ0150 | 氯化橡胶铝云防腐面漆 | 22 |
| HTJ0160 | 各色氯化橡胶水线漆 | 22 |
| HTJ0170 | 氯化橡胶铝粉防锈漆 | 22 |
| HTJ0180 | 各色氯化橡胶甲板漆 | 22 |
| HTJ0190 | 各色氯化橡胶磁漆 | 22 |

高氯化聚乙烯类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶 |
| --- | --- | --- |
| HTG0200 | 高氯化聚乙烯铁红防锈漆 | 20 |
| HTG0210 | 高氯化聚乙烯云铁防锈漆 | 22 |
| HTG0220 | 高氯化聚乙烯防腐面漆 | 20 |

沥青类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTL0300 | 沥青铝粉船底防锈底漆 | 25 |
| HTL0310 | 沥青铁红船底中间漆 | 25 |
| HTL0330 | 沥青锚链漆 | 22 |
| HTL0904 | 沥青防污漆 | 25 |

氯磺化聚乙烯类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTE0400 | 氯磺化聚乙烯铁红防腐漆 | 2、20 |
| HTE0410 | 氯磺化聚乙烯防腐面漆 | 2、20 |

环氧类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTY0500 | 环氧富锌防锈底漆 | 3.2、32.5 |
| HTY0501 | 环氧铁红防锈底漆 | 3、26 |
| HTY0503 | 环氧锌黄底漆 | 3、26 |
| HTY0505 | 环氧磷酸锌防锈底漆 | 3、26 |
| HTY0507 | 环氧带锈底漆 | 3.6、23.4 |
| HTY0301 | 环氧铝粉底漆 | 10、20 |
| HTY0509 | 环氧云铁中间漆 | 3、21 |
| HTY0307 | 改性环氧过渡漆 | 3.6、23.4 |
| HTY0511 | 环氧沥青铝粉底漆 | 8、14 |
| HTY0513 | 环氧沥青铁红防腐底漆 | 8、14 |
| HTY0515 | 厚浆型环氧沥青铝粉防腐底漆 | 8、14 |
| HTY0517 | 厚浆型环氧云铁中间漆 | 3、21 |
| HTY0519 | 环氧沥青厚涂底漆(2-1) | 8、14 |
| HTY0519 | 环氧沥青厚涂面漆(2-2) | 8、14 |
| HTY0521 | 耐油防静电防腐面漆(D-08) | 8、14 |
| HTY0523 | 环氧铝粉修补腻子 | 2.2、22 |
| HTY0525 | 环氧酯底漆 | 22 |
| HTY0527 | 环氧磁漆 | 4、20 |
| HTY0529 | 耐油防静电防腐底漆 | 8、14 |
| HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 7、21 |

过氯乙烯类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTH0600 | 过氯乙烯底漆 | 20 |
| HTH0610 | 过氯聚乙烯防腐漆 | 20 |
| HTH0620 | 过氯乙烯防腐清漆 | 19 |

醇酸类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTC0700 | 醇酸铁红防锈底漆 | 22 |
| HTC0710 | 醇酸云铁中间漆 | 22 |
| HTC0711 | 各色醇酸水线漆 | 22 |
| HTC0720 | 各色醇酸磁漆 | 22 |
| HTC0730 | 各色醇酸船壳漆 | 22 |
| HTC0750 | 各色醇酸甲板漆 | 22 |
| HTC0770 | 各色醇酸船舱漆 | 22 |
| HTC0780 | 特制红丹防锈漆 | 25 |
| HTC0790 | 各色醇酸标志漆 | 22 |

防污类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTX0900 | 环境友好型防污漆 | 25 |
| HTX0901 | 环境友好型防污漆 | 25 |
| HTX0902 | 无锡自抛光防污漆 | 25 |
| HTX0903 | 无锡自抛光防污漆 | 25 |
| 丙烯酸类 |  |  |
| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| HTB0910 | 各色丙烯酸船壳漆 | 20 |
| HTB0930 | 各色丙烯酸磁漆 | 20 |

聚氨酯类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTS1100 | 各色脂肪族聚氨酯甲板漆 | 2.5、20 |
| HTS1110 | 各色脂肪族聚氨酯船壳漆 | 2.5、20 |

无机类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTG1300 | 无机富锌底漆 | 7、21 |

氟碳类

| 型号 | 名称 | 包装规格（kg/桶） |
| --- | --- | --- |
| HTF1400 | 氟碳涂料 | 2、20 |

船舶涂料建议配套方案

船底部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化橡胶类（A） （钢制船舶） | HTJ0170 | 氯化橡胶铝粉防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTJ0120 | 氯化橡胶铁红中间漆 | 1 | 45 μm |
|  | HTX0900 | 环境友好型防污漆 | 2 | 240 μm |
| 氯化橡胶类（B） （铝制船舶） | HTY0503 | 环氧锌黄底漆 | 1 | 35 μm |
|  | HTJ0120 | 氯化橡胶铁红中间漆 | 1 | 45 μm |
|  | HTX0900 | 环境友好型防污漆 | 2 | 240 μm |
| 沥青类 | HTL0300 | 沥青铝粉船底防锈漆 | 2 | 100 μm |
|  | HTL0310 | 沥青铁红船底中间漆 | 1 | 60 μm |
|  | HTL0904 | 沥青防污漆 | 2 | 100 μm |
| 环氧类 | HTY0515 | 厚浆环氧沥青铝粉防腐底漆 | 2 | 120 μm |
|  | HTJ0120 | 氯化橡胶铁红中间漆 | 1 | 70 μm |
|  | HTX0900 | 环境友好型防污漆 | 2 | 150 μm |

水线部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸类 | HTC0700 | 醇酸铁红防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTC0710 | 醇酸云铁中间漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTC0711 | 各色醇酸水线漆 | 2 | 70 μm |
| 氯化橡胶类 | HTJ0170 | 氯化橡胶铝粉防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTJ0120 | 氯化橡胶铁红中间漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTJ0160 | 各色氯化橡胶水线漆 | 2 | 80 μm |
| 环氧类 | HTY0501 | 环氧铁红防锈漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTY0509 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 50 μm |
|  | HTJ0160 | 各色氯化橡胶水线漆 | 2 | 70 μm |

船壳部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸类 | HTC0700 | 醇酸铁红防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTC0710 | 醇酸云铁中间漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTC0730 | 各色醇酸船壳漆 | 2 | 70 μm |
| 氯化橡胶类 | HTJ0170 | 氯化橡胶铝云防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTJ0140 | 各色氯化橡胶船壳漆 | 2 | 70 μm |
| 环氧类 | HTY0505 | 环氧磷酸锌防锈底漆 | 1 | 45 μm |
|  | HTY0509 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 50 μm |
|  | HTB0910 | 各色丙烯酸船壳漆 | 2 | 70 μm |

甲板部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸类 | HTC0700 | 醇酸铁红防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTC0710 | 醇酸云铁中间漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTC0750 | 各色醇酸甲板漆 | 2 | 70 μm |
| 氯化橡胶类 | HTJ0170 | 氯化橡胶铝云防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTJ0180 | 各色氯化橡胶甲板漆 | 2 | 80 μm |
| 环氧类 | HTY0505 | 环氧磷酸锌防锈底漆 | 1 | 45 μm |
|  | HTY0509 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 50 μm |
|  | HTS1100 | 各色脂肪族聚氨酯甲板漆 | 2 | 80 μm |

淡水舱部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议涂装道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTY-401 改性环氧类 | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 1 | 100 μm |
|  | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 2 | 200 μm |

上层建筑部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸类 | HTC0700 | 醇酸铁红防锈底漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTC0710 | 醇酸云铁中间漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTC0730 | 各色醇酸船壳漆 | 2 | 70 μm |
| 氯化橡胶类 | HTJ0170 | 氯化橡胶铝粉防锈底漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTJ0120 | 氯化橡胶铁红中间漆 | 1 | 45 μm |
|  | HTJ0190 | 各色氯化橡胶磁漆 | 2 | 70 μm |
| 丙烯酸类 | HTY0500 | 环氧富锌防锈底漆 | 1 | 50 μm |
|  | HTY0509 | 环氧云铁中间漆 | 1 | 50 μm |
|  | HTB0910 | 各色丙烯酸磁漆 | 2 | 70 μm |

压载舱部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧类 | HTY0500 | 环氧富锌防锈底漆 | 1 | 60 μm |
|  | HTY0511 | 环氧沥青底漆 | 2 | 100 μm |
|  | HTY0513 | 环氧沥青面漆 | 2 | 140 μm |
| HTY-401 改性环氧类 | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 1 | 100 μm |
|  | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 2 | 200 μm |

货舱部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醇酸类 | HTC0700 | 醇酸铁红防锈底漆 | 2 | 80 μm |
|  | HTC0770 | 各色醇酸船舱漆 | 2 | 70 μm |
| 氯化橡胶类 | HTJ0170 | 氯化橡胶铝云防锈底漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTJ0120 | 氯化橡胶铁红中间漆 | 1 | 40 μm |
|  | HTJ0190 | 各色氯化橡胶磁漆 | 2 | 70 μm |
| HTY-401 改性环氧类 | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 1 | 100 μm |
|  | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 2 | 250 μm |

油舱部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧类 | HTY0529 | 耐油防静电防腐底漆 | 1 | 80 μm |
|  | HTY0521 | 耐油防静电防腐面漆(D-08) | 2 | 120 μm |
| HTY-401 改性环氧类 | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 1 | 100 μm |
|  | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 2 | 200 μm |

机舱部位

| 涂料类型 | 产品编号 | 涂料名称 | 建议道数 | 涂层厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧类 | HTY0500 | 环氧富锌防锈底漆 | 1 | 60 μm |
|  | HTY0307 | 改性环氧过渡漆 | 1 | 50 μm |
|  | HTY0527 | 环氧磁漆 | 2 | 80 μm |
| HTY-401 改性环氧类 | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 1 | 100 μm |
|  | HTY-401 | 无溶剂改性环氧船舱涂料 | 2 | 200 μm |

HTJ0100氯化橡胶铁红厚涂底漆

产 品 组 成    氯化橡胶、增塑剂、颜填料、助剂、溶剂等 。

主 要 特 性    具有优异的耐磨性和防锈性能，漆膜干燥快、附着力好、可低温施工。

设 计 用 途    适用于船舶底、船壳、甲板、上层建筑和其它钢结构的防腐或中间层。

颜      色     铁红色

基 本 参 数    密    度：  1.3g/ml

干膜厚度：  60μm

湿膜厚度：  128μm

理论用量：  6㎡/kg（干膜60μm计）

闪    点：  26℃

粘    度：   ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间   18小时（5℃）

建议涂装道数   二道（干膜厚度120μm）

前道配套用漆   氯化橡胶底漆、环氧底漆

表 面 处 理    新钢材表面应喷砂处理达到Sa2.5及或St3级，做中间漆前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件    涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂 ；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTJ0120氯化橡胶铁红中间漆

产 品 组 成    由氯化橡胶、铁红等防锈颜料、增塑剂、溶剂等组成的防锈漆。

主 要 特 性    水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐蚀性：漆膜快干，不皂化：具有良好的耐久性、附着力和低温施工性能。

设 计 用 途    为氯化橡胶铝粉底漆和氯化橡胶防污漆间的中间漆，适用于船底防锈、船舶水线、船壳及甲板部位，陆上钢结构建筑及其它钢结构的防腐蚀。

颜      色      铁红色

基 本 参 数     密    度：  1.40-1.50g/ml（各色不同）

干膜厚度：  50μm

湿膜厚度：   110μm

理论用量：   5.5㎡/kg（干膜50μm计）

闪    点：   31℃

粘    度：   ≥120s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    18小时（5℃）

前道配套用漆    氯化橡胶铝粉防锈漆、环氧底漆、沥青厚桨型防锈漆等。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥；除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂； 稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTJ0140各色氯化橡胶船壳漆

产 品 组 成    氯化橡胶、增塑剂、颜填料、助剂、溶剂等 。

主 要 特 性    漆膜干性快、附着力好、有优良的耐候性和保色性以及良好的耐盐雾性。

设 计 用 途    适用于船舶水线以上、上层建筑及海上灯标、桥梁交通工具等海上设施和集装箱、水上钢闸门、干式煤气柜等各种陆上钢铁结构表面做保护和装饰面漆之用。

颜      色      各色

基 本 参 数     密    度：  1.10-1.20g/ml（各色不同）

干膜厚度：  35μm

湿膜厚度：   83μm

理论用量：   8.5㎡/kg（干膜35μm计）

闪    点：   30℃

粘    度：   ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    18小时（5℃）

建议涂装道数    二道（干膜厚度70μm）

前道配套用漆    氯化橡胶底漆、环氧底漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥；除尽漆膜上的油污和杂物

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂 ；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTJ0150氯化橡胶铝云防腐面漆

产 品 组 成     氯化橡胶、增塑剂、铝粉、灰云母氧化铁、溶剂配制而成的面漆

主 要 特 性     属常温型物理干燥型底漆、漆膜快干、附着力好、具有良好的耐水、耐盐雾性能，可在低温下施工。

设 计 用 途     适用于桥梁、电厂、钢铁厂、码头、钢结构、化工厂、集装箱、水工钢闸门、干式煤气柜等各种钢结构表面的保护涂装漆。

颜      色      铝灰色

基 本 参 数     密    度：   1.30-1.49g/ml

干膜厚度：   40μm

湿膜厚度：   100μm

理论用量：    6㎡/kg（干膜40μm计）

闪    点：   32℃

粘    度：   ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    18小时（5℃） ，如天气晴朗干燥，复涂时间可间隔8小时（25℃）。

建议涂装道数    二道（干膜厚度80μm）

前道配套用漆    环氧富锌底漆、环氧铁红底漆，环氧中间漆。

表 面 处 理     前道漆应该完全干燥；除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂 ；稀释量 0～5%。

储       存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTJ0160各色氯化橡胶水线漆

产 品 组 成    氯化橡胶、增塑剂、着色颜料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性    耐候性好、漆膜坚韧、耐海水冲刷和干湿交替作用。

设 计 用 途    适用于船舶外部轻载和重载之间的水线部位表面涂装。

颜      色      白、绿、紫红、灰色或指定颜色 。

基 本 参 数     密    度：  1.20-1.30g/ml（各色不同）

干膜厚度：  50μm

湿膜厚度：   125μm

理论用量：   6.1㎡/kg（干膜50μm计）

闪    点：   30℃

粘    度：   ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    18小时（5℃）

建议涂装道数    二道（干膜厚度100μm）

前道配套用漆    氯化橡胶铝粉防锈漆、氯化橡胶铁红中间漆、环氧铁红底漆等。

表 面 处 理     前道漆应该完全干燥；除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂 ；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTJ0170氯化橡胶铝云防锈漆

产 品 组 成     氯化橡胶、铝粉、颜填料、溶剂配制而成的底漆

主 要 特 性     属常温型物理干燥型底漆、漆膜快干、附着力好、具有良好的耐水、耐盐雾性能，可在低温下施工。

设 计 用 途     用于海洋设施和船舶甲板、船壳、上层建筑、内仓、水线和长期浸泡的船底。

颜      色      浅铝色

基 本 参 数     密    度：  1.30-1.49g/ml

干膜厚度：  40μm

湿膜厚度：   100μm

理论用量：   6.5㎡/kg（干膜40μm计）

闪    点：   32℃

粘    度：   ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    18小时（5℃） ，如天气晴朗干燥，复涂时间可间隔8小时（25℃）。

建议涂装道数    二道（干膜厚度80μm）

前道配套用漆    环氧富锌底漆、环氧铁红底漆或直接涂装在符合除锈质量要求的钢铁表面。

后道配套用漆    各色氯化橡胶面漆和单组份丙烯酸面漆

表 面 处 理     有氧化皮钢材；喷砂处理至Sa2.5级；

涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，以弹性砂轮片打磨至St3级；

焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTJ0180各色氯化橡胶甲板漆

产 品 组 成    氯化橡胶、增塑剂、着色颜料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性    耐候性好、漆膜坚韧、耐海水冲刷。

设 计 用 途    适用于船舶甲板部位表面涂装。

颜      色     白、绿、紫红、灰色或指定颜色。

基 本 参 数    密     度：   1.20-1.30g/ml（各色不同）

干膜厚度：  40μm

湿膜厚度：   100μm

理论用量：    6㎡/kg（干膜40μm计）

闪     点：   30℃

粘    度：  ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    18小时（5℃）

建议涂装道数    二道（干膜厚度80μm）

前道配套用漆    氯化橡胶铝粉防锈漆、氯化橡胶铁红中间漆、环氧铁红底漆等。

表 面 处 理     前道漆应该完全干燥；除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂 ；稀释量 0～5%。

储       存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTJ0190各色氯化橡胶磁漆

产 品 组 成      氯化橡胶、增塑剂、颜料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快、 附着力好有优秀的耐候性和保色性以及良好的耐盐雾性。

设 计 用 途      适用于船舶水线以上船壳、上层建筑及海上灯标、桥梁、交通工具等海上设施和集装箱、水上钢闸门、干式煤气柜等各种陆上钢铁结构表面做保护和装饰面漆之用。

颜       色      各色

基 本 参 数     密    度：    1.10-1.20g/ml（各色不同）

干膜厚度：    35μm

湿膜厚度：    83μm

理论用量：    8.5㎡/kg (干膜35μm计)

闪    点：    33℃

粘    度：    ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间   18小时（5℃）

建议涂装道数   二道 （干膜厚度70μm）

前道配套用漆   氯化橡胶底漆、环氧底漆

表 面 处 理    前道漆应完全干燥：出尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件    涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂    HTR0140稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTG0200高氯化聚乙烯铁红防锈漆

产 品 组 成      高氯化聚乙烯、改性树脂、颜填料、助剂、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快、 附着力好有优秀的耐候性和保色性及耐水性。

设 计 用 途      适用于化工设备、管道、钢结构防腐等。

颜       色      符合各样板及色差范围。

基 本 参 数      密   度：  1.05-1.20g/ml（各色不同）

干膜厚度：  35μm

湿膜厚度：  83μm

理论用量：  6.5㎡/kg (干膜35μm计)

闪    点：  30℃

粘    度：  ≥50s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤1小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    5小时（30℃）

建议涂装道数    二道 （干膜厚度70μm）

前道配套用漆    氯化橡胶底漆、环氧底漆

表 面 处 理     底漆：新钢材表面喷砂处理至Sa2.5级或Sa2.5级；

涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，以弹性砂轮片打磨至St3级；

焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

面漆：涂有底漆的或中间层的底材必须清洁干燥，用适当的洗涤剂和高压淡水清除表面污物，在旧的环境或聚氨脂漆膜上施工，应对旧面漆进行拉毛处理。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂    HTR0140稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    20kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTG0210高氯化聚乙烯云铁防锈漆

产 品 组 成      由高氯化聚乙烯、环氧树脂、鲮片状云母氧化铁、助剂、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快，具有极强的屏蔽性、耐潮湿、耐水、耐化学品，附着力强。

设 计 用 途      适用于化工污染环境中的钢结构及混凝土表面防腐涂层。

颜       色      棕褐色

基 本 参 数      密    度： 1.3-1.4g/ml（各色不同）

干膜厚：    70μm

湿膜厚度： 130μm

理论用量： 4㎡/kg (干膜70μm计)

闪    点： 30℃

干燥时间： 表干≤1小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间     5小时（30℃）

建议涂装道数     二道 （干膜厚度140μm）

前道配套用漆     氯化橡胶底漆、环氧底漆

表 面 处 理      底漆：新钢材表面喷砂处理至Sa2.5级或Sa2.5级；

涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，以弹性砂轮片打磨至St3级；焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

混凝土和水泥砂浆表面必须一定时间放置和养护，让水份充分挥发，碱性盐份析去，并彻底清除再进行施工。如有麻面气孔不平整等用腻子修补。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTG0220高氯化聚乙烯防腐面漆

产 品 组 成      高氯化聚乙烯、改性树脂、颜填料、助剂、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快、 附着力好有优秀的耐候性和保色性及耐水性。

设 计 用 途      适用于化工设备、管道、钢结构防腐等。

颜       色      符合各样板及色差范围。

基 本 参 数      密    度：  1.05-1.20g/ml（各色不同）

干膜厚度：  35μm

湿膜厚度：  83μm

理论用量：  6.5㎡/kg (干膜35μm计)

闪    点：  30℃

粘    度：  ≥50s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间     5小时（30℃）

建议涂装道数     二道 （干膜厚度70μm）

前道配套用漆     氯化橡胶底漆、环氧底漆

表 面 处 理      底漆：新钢材表面喷砂处理至Sa2.5级或Sa3.0级；

涂有车间底漆钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，以弹性砂轮片打磨至St3级；

焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

面漆：涂有底漆的或中间层的底材必须清洁干燥，用适当的洗涤剂和高压淡水清除表面污物，在旧的环境或聚氨脂漆膜上施工，应对旧面漆进行拉毛处理。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    20kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTL0300  沥青铝粉船底防锈底漆

产 品 组 成    由煤焦沥青、铝粉等防锈颜料、体质颜料和溶剂等组成。

主 要 特 性    对钢铁有良好的附着力；有优异的耐水性、耐碱性、防锈性能，但漆膜耐热性差。

设 计 用 途    适用于船底部位用作船底防锈底漆，也可用作冷凝管道、码头浮筒、水槽内部等浸水设施的防腐蚀之用。

颜      色     银棕色

基 本 参 数    密     度：  约1.27g/ml

干膜厚度：  35μm

湿膜厚度：  80μm

理论用量：  8m2/kg(干膜35μm计)

闪    点：  45℃

粘    度：  ≥70s（4#杯，25℃）

干燥时间： 表干≤2小时;实干≤24小时  (25℃)

复涂间隔时间    24小时(25℃)

前道配套用漆   环氧富锌底漆、环氧铁红底漆等

后道配套用漆   沥青铁红防锈漆

表 面 处  理   有氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级；

无氧化皮钢材：以弹性砂轮片打磨至St3级。

涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，以弹性砂轮片打磨至St3级；

焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀  释   剂    HTR500沥青稀释剂；稀释量 0～5%。

储  存   期   必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包      装    25kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTL0310  沥青铁红船底中间漆

产 品 组 成    由煤焦沥青、氧化铁红等防锈颜料、体质颜料和溶剂等组成。

主 要 特 性    漆膜具有优异的耐水性、耐碱性、防锈性能和层间附着力；耐热性差。

设 计 用 途    为铝粉沥青防锈漆和船底防污漆间的中间底漆。适用于船底部位，用作船底防锈底漆，也可用作冷凝管道、码头浮筒、水槽内部等浸水设施的防腐蚀之用。

颜      色     棕黑色

基 本 参 数     密    度： 约1.62g/ml

干膜厚度： 40μm

湿膜厚度： 90μm

理论用量： 6.5m2/kg(干膜40μm计)

闪    点： 45℃

粘    度： ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间： 表干≤2小时;实干≤24小时;  (25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

前道配套用漆    沥青铝粉防锈漆

后道配套用漆    环境友好型 防污漆、沥青防污漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥；除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀  释  剂      HTR500沥青稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     25kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTL0330  沥青锚链漆

产 品 组 成    由煤焦沥青和煤焦溶剂等配制而成。

主 要 特 性    干燥快；有较好的耐水、耐化学腐蚀和防锈性能；施工方便，价格低廉；不耐油，不耐日光暴晒。

设 计 用 途    适用于船舶的铁链铁锚。

颜      色     黑色

基 本 参 数    密     度： 约1.05g/ml

干膜厚度： 27μm

湿膜厚度： 45μm

理论用量： 18m2/kg(干膜40μm计)

闪    点： 45℃

粘    度： ≥50s（4#杯，25℃）

干燥时间：表干≤2小时，实干≤18小时 (25℃)

复涂间隔时间    18小时（25℃）

建议涂装道数   2道（干膜厚度55μm）

表 面 处 理     清除表面铁锈；除尽表面油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR500沥青稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTL0904  沥青防污漆

产 品 组 成    由煤焦沥青、松香等为基料，氧化亚铜为主要毒料及颜料等组成的一种经济型船底防污漆。

主 要 特 性    能在1-1.5年内有效地防止藤壶、牡蛎、石灰虫、苔藓虫和藻类等海洋附着生物对船底污损；保持船底光洁和航速不受影响，节省燃料；属溶解型防污漆，漆膜中的毒料在向海水缓慢渗出的同时，防污漆的漆膜也同时溶解，暴露出新毒料继续向海水中渗出；施工方便；漆膜厚度符合规定的要求时，得到有效的防污效果。

设 计 用 途    用于在海水中航行的中小船舶和码头等作防止海洋附着生物污损船底的防污漆。

颜       色    棕黑色

基 本 参 数    密    度： 约2.06g/ml

干膜厚度： 50μm

湿膜厚度： 100μm

理论用量： 4.85m2/kg(干膜50μm计)

闪    点： 32℃

粘    度：  ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间： 表干≤2小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数   2-3道(干膜100~150μm计)

前道配套用漆   沥青铝粉船底漆、沥青铁红中间漆等

表 面 处 理     前道漆应完全干燥；除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR500沥青稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    25kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTE0400氯磺化聚乙烯铁红防腐漆

产 品 组 成      氯磺化聚乙烯、改性树脂、颜填料、助剂、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快、 附着力好、耐候性、防腐性并且可以低温施工。

设 计 用 途      适用于化工设备、混凝土构筑物、钢结构等的防腐涂料。

颜       色      铁红色

基 本 参 数      密   度： 1.2-1.3g/ml（各色不同）

干膜厚度： 35μm

湿膜厚度： 100μm

理论用量： 6.5㎡/kg (干膜30μm计)

闪    点： 30℃

粘    度： ≥50s（4#杯，25℃）

配    比：   甲组份:  乙组份=10:  1  (重量比)

干燥时间： 表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间     24小时（25℃）

建议涂装道数     二道 （干膜厚度70μm）

后道配套用漆    氯磺化聚乙烯防腐面漆

表 面 处 理     底漆：新钢材表面喷砂处理至Sa2.5级或Sa3.0级；

涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，以弹性砂轮片打磨至St3级；

焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

面漆：涂有底漆的或中间层的底材必须清洁干燥，用适当的洗涤剂和高压淡水清除表面污物，在旧的环境或聚氨脂漆膜上施工，应对旧面漆进行拉毛处理。混凝土构筑物表面必须坚固密实，不应有露筋、起砂、起壳、麻面等现象。除锈达到 Sa2.5级

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：温度-10℃~30℃，相对湿度80％以上。 混凝土构筑物的涂在高于25℃，湿度小于70%时，水泥构筑物护氧不少与4天方可涂刷。在低于℃，湿度大于70%时，应延期干燥时间至水泥构筑物表面颜色发白后方可涂刷。水泥构筑物表面的灰尘、挂浆必须清除干净。 对旧塔维修时，必须清除表面的所有杂物，喷浆补墙时，在喷浆后不少与4天再可喷涂料。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，环境湿度大于85%时，不建议施工。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂 ；  稀释量 0～5%。

储       存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份：20kg；  乙组份：2kg

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTE0410氯磺化聚乙烯防腐面漆

产 品 组 成      氯磺化聚乙烯、改性树脂、颜填料、助剂、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快、附着力好、耐磨、耐候性和保色性。

设 计 用 途      适用于化工设备、混凝土构筑物、钢结构等的防腐涂料。

颜       色      符合各样板及色差范围。

基 本 参 数      密    度： 1.05-1.20g/ml（各色不同）

干膜厚度： 25μm

湿膜厚度： 80μm

理论用量： 6.5㎡/kg (干膜35μm计)

闪    点： 30℃

粘    度： ≥50s（4#杯，25℃）

配    比：   甲组份:  乙组份=10: 1  (重量比)

干燥时间：表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    三道 （干膜厚度70μm）

前道配套用漆    氯磺化聚乙烯铁红防腐漆。

表 面 处 理     面漆：涂有底漆的或中间层的底材必须清洁干燥，用适当的洗涤剂和高压淡水清除表面污物，在旧的环境或聚氨脂漆膜上施工，应对旧面漆进行拉毛处理。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：温度-10℃~35℃，湿度≤85％；露点3℃以上，风力3级，底材温度≤50℃。湿度高于85%时，不宜施工。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂    HTR0140稀释剂；   稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份：20kg；  乙组份：2kg

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTH0600过氯乙烯底漆

产 品 组 成      由过氯乙烯、醇酸树脂、锌黄（铁红）、填充料、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快，附着力好、有一定的防锈和耐化学性能。

设 计 用 途      适用于车辆机床及各种工业品的钢铁或木材表面打底；锌黄过氯乙烯底漆可用于轻金属表面作为打底。

颜       色      黄色或铁红色

基 本 参 数      密    度： 1.15-1.25g/ml

干膜厚度： 50μm

湿膜厚度： 100μm

理论用量： 5㎡/kg (干膜70μm计)

闪    点： 30℃

干燥时间： 表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间     24小时（25℃）

建议涂装道数    二道 （干膜厚度100μm）

前道配套用漆    本体系配套外，还可以与多种面漆配套使用。

表 面 处 理     材料表面必须清除铁锈，油污等，最好采用喷砂处理，清理表面后在4h内涂覆，以免表面生锈影响附着力。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂。

稀   释  剂     HTR0140-1稀释剂。稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    20kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTH0610过氯聚乙烯防腐漆

产 品 组 成      由过氯乙烯、醇酸树脂、颜料、填充料、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快，具有优良的耐腐蚀性能。耐潮湿、耐水、耐化学品和耐化工大气的性能、附着力强。

设 计 用 途      适用于化工机械、管道、设备、建筑物等处，以防酸、碱、盐、煤油等腐蚀性物质的侵蚀。

颜       色       各种颜色

基 本 参 数       密   度： 1.1-1.2g/ml（各色不同）

干膜厚度： 70μm

湿膜厚度： 130μm

理论用量： 4㎡/kg (干膜70μm计)

闪    点： 30℃

干燥时间： 表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间     24小时（25℃）

建议涂装道数     二道 （干膜厚度140μm）

前道配套用漆     配套过氯乙烯底漆与过氯乙稀清漆。

表 面 处 理      材料表面必须清除铁锈，油污等，最好采用喷砂处理，清理表面后在4h内涂覆，以免表面生锈影响附着力。

涂 装 条 件      涂装的适宜环境湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法       高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂      HTR0140-1稀释剂；  稀释量 0～5%。

储       存      必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装       20kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTH0620过氯乙烯防腐清漆

产 品 组 成      由过氯乙烯、醇酸树脂、有机溶剂等。

主 要 特 性      漆膜干性快，具有优良的耐腐蚀性能。耐潮湿、耐水、耐化学品和耐化工大气的性能、附着力强。

设 计 用 途      适用于化工机械、管道、设备、建筑物等处，以防酸、碱、盐、煤油等腐蚀性物质的侵蚀。

颜       色       浅黄透明

基 本 参 数       密    度： 0.9-1.1g/ml

干膜厚度： 20μm

湿膜厚度： 40μm

理论用量： 6㎡/kg (干膜70μm计)

闪    点： 30℃

干燥时间： 表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间     24小时（25℃）

建议涂装道数     二~三道 （干膜厚度40~60μm）

前道配套用漆     氯化橡胶底漆、环氧底漆，还与多种面漆配套使用。

表 面 处 理      被涂表面必须清除腊、锈迹、油污等。

涂 装 条 件      涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂    HTR0140-1稀释剂；  稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源

包       装    19kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0500  环氧富锌防锈底漆

产 品 组 成    环氧树脂、高纯锌粉、助剂、溶剂、固化剂等。

主 要 特 性    具有阴极保护作用；具有优异的附着力、耐冲击性、耐磨性；具有广泛的耐油性和耐溶剂性；快干、长效防锈；与大部分高性能防锈漆和面漆配套使用。

设 计 用 途    用于港口机械、重型机械、石油开采和矿井设备、船舶水线以上船壳和甲板、桥梁、埋地管道、煤气柜外壁等钢铁结构的重防腐蚀涂装体系作防锈底漆之用，是环氧型中间漆和环氧面漆的最佳底漆。

颜       色    锌灰色，无光。

基 本 参 数    密     度： 约2.3g/ml

干膜厚度： 60μm

湿膜厚度： 96μm

理论用量： 4.5m2/kg(干膜60μm计)

闪    点：  25℃

干燥时间：  表干≤2小时;实干≤24小时.；完全干7天(25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=10:  1  (重量比)

熟化时间：  15~30分钟

适用期：    8小时  (25℃)

后道配套用漆   环氧中间漆、面漆；氯化橡胶漆，丙烯酸漆，聚氨脂漆，乙烯类漆等配套使用。

表 面 处 理    有氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级；

除锈前须除尽表面的油污和焊接飞溅并打磨焊缝和尖角；

产品不推荐用于手工除锈的钢铁表面，但除锈良好达到St3级的小面积修补除外；

涂有富锌底漆的漆膜表面，如漆膜表面受到机械损伤，已损坏到富锌底漆并出现局部腐蚀的部位，应采用局部喷砂除锈至Sa2.5级,或采用弹性砂轮片打磨至St3级才能进行富锌底漆的局部修补.如旧漆膜完好无损,只是漆膜粉化或受机械损伤只要将漆以砂纸打毛并除尽漆膜表面的油污和杂质直接涂装中间漆或面漆即可.如旧漆使用年限长已全面失效,应喷砂处理至Sa2.5级，才能进行富锌底漆的涂装。

涂 装 条 件    涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃ 以上，风力≤级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化  期     15~30分钟

稀  释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储  存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包        装   甲组份:32.5kg/桶；乙组份:3.2 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0501  环氧铁红防锈底漆

产 品 组 成    环氧树脂、防锈颜料、助剂、固化剂等。

主 要 特 性    油漆附着力好，硬度高，耐磨性强，耐机油、汽油、柴油各种润滑油，耐水抗盐雾，耐各种化学介质。

设 计 用 途    船舶油舱、机舱、压载水舱、货舱，贮油罐内壁、化工设备作耐油防腐之用。

颜       色    铁红色

基 本 参 数    密    度：  1.4g/ml

干膜厚度 ：70μm

湿膜厚度 ：112μm

理论用量 ：6m2/kg(干膜70μm计)

闪    点：  25℃

干燥时间： 表干≤3小时;实干≤24小时,完全干7天 (25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=8.6:1  (重量比)

熟化时间：  15-30分钟

适用期：    8小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

后道配套用漆   环氧漆、氯化橡胶漆、丙烯酸漆、聚氨脂漆。

表 面 处 理    钢铁表面须除油去尘干净，喷砂除锈符合瑞典标准Sa2.5级。

涂 装 条 件    涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至-10℃专用固化剂）

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀  释  剂      HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储  存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包      装     甲组份:26kg/桶；  乙组份:3kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0503  环氧锌黄底漆

产 品 组 成    环氧树脂、增塑剂、颜料、助剂、溶剂、固化剂等。

主 要 特 性    抗碱性好；优良的耐海水性；漆膜坚韧；附着力好。

设 计 用 途    用于锌铁板、镀锌管、不锈钢、铝质船舶，钢筋混凝土表面和水槽等作封闭底漆。

颜      色     锌黄色

基 本 参 数     密    度 ： 1.55g/ml

干膜厚度：  40μm

湿膜厚度：  78μm

理论用量：  6m2/kg(干膜40μm计)

闪    点：  30℃

干燥时间：  表干≤3小时;实干≤24小时. 完全干7天 (25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=8.6:1  (重量比)

熟化时间：  15-30分钟

适用期：    6小时(25℃)

复涂间隔时间     24小时

建议涂装道数     二道（80μm）

前道配套用漆     环氧腻子、铝粉修补剂。

后道配套用漆    环氧漆、氯化橡胶漆、丙烯酸漆、聚氨脂漆。

表 面 处 理      涂装表面须除油去尘干净。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至-10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化  期     15~30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份:26kg/桶；  乙组份:3kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0505  环氧磷酸锌防锈底漆

产 品 组 成    环氧树脂、磷酸锌、活性防锈颜料、填料和固化剂等。

主 要 特 性    漆膜附着力强，快干，可厚膜涂装，耐盐水性强，对底面漆配套性好，防腐性好。

设 计 用 途    钢结构的煤气管道、污水管道、输油管道、大型机械设备、水闸、冷气工程和集装箱等作防腐底漆用。

颜      色     灰色，平光。

基 本 参 数    密    度：  1.5g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度： 50μm

湿膜厚度： 90μm

理论用量 ：5m2/kg(干膜50μm计)

闪    点： 32℃

干燥时间： 表干≤3小时;实干≤24小时. 完全干7天. (25℃).

配    比： 甲组份:  乙组份=8.6:1  (重量比)

熟化时间：  15-30分钟

适用期：    5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

后道配套用漆   环氧漆、氯化橡胶漆、丙烯酸漆、聚氨脂漆。

表 面 处 理     钢铁底材要除油除锈处理，最好是喷砂或抛丸处理，达到瑞典标准Sa2.5-3级。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀  释   剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储      存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     甲组份:26kg/桶 ； 乙组份:3kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0507  环氧带锈底漆

产 品 组 成    环氧树脂、防锈颜料、稳定助剂、固化剂等。

主 要 特 性    漆膜附着力强，硬度高，耐磨性强，耐水抗盐雾，耐各种化学介质。

设 计 用 途    船舶油舱、机舱、压载水舱、货舱、码头设施、油罐外壁、化工设备的耐油防腐。

颜      色     红褐色

基 本 参 数    密     度： 1.45g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度： 50μm

湿膜厚度： 80μm

理论用量： 6m2/kg(干膜50μm计)

闪    点： 25℃

干燥时间： 表干≤3小时;实干≤24小时. 完全干7天 (25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=6.5:1  (重量比)

熟化时间：  15-30分钟

适用期 ：   5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

后道配套用漆   环氧中间漆、面漆、氯化橡胶漆、丙烯酸漆、聚氨脂漆。

表 面 处 理     钢铁表面须清除浮锈，铁渣和旧漆皮，并除油去尘干净。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15-30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限12个月；乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份: 23.4kg/桶； 乙组份:3.6kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装罐上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0509  环氧云铁中间漆

产 品 组 成    环氧树脂、云母氧化铁红等防锈颜料、多种助剂、固化剂等。

主 要 特 性    优良的抗渗透和防锈性。作为环氧、氯化橡胶、丙烯酸、聚氨酯涂料等面漆配套通用中间漆。

设 计 用 途    船舶水线以上部位、上层建筑及各舱室作防锈中间漆，也适用于海上设施相应部位和陆上钢结构物、设备、桥梁、交通工具等作防腐中间漆用。

颜      色     棕红色、灰色。

基 本 参 数    密    度： 1.5-1.6g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度： 75μm

湿膜厚度： 130μm

理论用量： 5m2/kg(干膜75μm计)

闪    点：  23℃

干燥时间：  表干≤3小时;实干≤24小时. (25℃).

配    比：  甲组份:  乙组份=7:1  (重量比)

熟化时间：  15-30分钟

适用期：    5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

后道配套用漆   环氧漆、氯化橡胶面漆、丙烯酸面漆、聚氨脂面漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥,并除油去尘干净。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂； 稀释量 0～5%。

储      存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包      装     甲组份: 21kg/桶；  乙组份:3kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0301  环氧铝粉底漆

产 品 组 成    环氧树脂、铝粉、防腐抗锈颜料、惰性填料、固化剂等。

主 要 特 性    对金属表面有良好的附着力和优异的耐水性防锈性。

设 计 用 途    适用于船底及水线部位作防锈打底涂层，埋地钢质管道外壁，海水、淡水管道内壁防腐及地下油库贮油罐、输油管线、煤气管线外壁和其它工业防腐用。

颜      色     银棕色

基 本 参 数    密     度： 1-1.3g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度：  60μm

湿膜厚度：  140μm

理论用量：  4m2/kg(干膜60μm计)

闪    点：   32℃

干燥时间：   表干≤3小时;实干≤24小时.完全干7天. (25℃).

配    比：   甲组份:  乙组份=2:1  (重量比)

熟化时间：   15~30分钟

适用期：     5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    一道（60μm）

后道配套用漆   环氧沥青铁红防腐漆、氯化橡胶漆、环氧沥青面漆。

表 面 处 理     喷砂或抛光除锈符合瑞典标准。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

底材温度低于15℃时，常温固化剂的固化反应极其缓慢，需选用冬季固化剂。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。甲组份期限为12个月；乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份: 20kg/桶； 乙组份:10kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0307  改性环氧过渡漆

产 品 组 成    改性环氧树脂、云母氧化铁红等防锈颜料、多种助剂、固化剂等。

主 要 特 性    有优良的抗渗透和防锈性能。作为环氧、氯化橡胶、丙烯酸、聚氨酯涂料等面漆配套的通用中间漆。

设 计 用 途    船舶水线以上部位、上层建筑及各舱室作防锈中间漆，也适用于海上设施相应部位和陆上钢结构物、设备、桥梁、交通工具等作防腐中间漆用。

颜      色     棕红色、灰色。

基 本 参 数    密     度： 1.5-1.6g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度： 75μm

湿膜厚度： 130μm

理论用量： 5m2/kg(干膜75μm计)

闪    点：  23℃

干燥时间：  表干≤3小时;实干≤24小时 (25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=6.5:1  (重量比)

熟化时间：  15-30分钟

适用期：    5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

后道配套用漆   环氧漆、氯化橡胶面漆、丙烯酸面漆、聚氨脂面漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥,并除油去尘干净。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15-30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包      装     甲组份: 23.4 kg/桶；  乙组份:3.6kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0511  环氧沥青铝粉底漆

产 品 组 成    环氧树脂、煤沥青、铝粉、防腐抗锈颜料、惰性填料、固化剂等。

主 要 特 性    对金属表面有良好的附着力和优异的耐水性防锈性。

设 计 用 途    适用于船底及水线部位作防锈打底涂层，埋地钢质管道外壁，海水、淡水管道内壁防腐及地下油库贮油罐、输油管线、煤气管线外壁和其它工业防腐用。

颜      色     银棕色

基 本 参 数    密    度： 1-1.3g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度： 60μm

湿膜厚度： 140μm

理论用量： 4m2/kg(干膜60μm计)

闪    点： 32℃

干燥时间： 表干≤4小时;实干≤24小时；完全干7天. (25℃).

配    比： 甲组份:  乙组份=1.75:1  (重量比)

熟化时间： 15~30分钟

适用期 ：   5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    一道（60μm）

后道配套用漆   环氧沥青铁红防腐漆、氯化橡胶漆、环氧沥青面漆。

表 面 处 理     喷砂或抛光除锈符合瑞典准标Sa2.5级或Sa3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

底材温度低于15℃时，常温固化剂的固化反应极其缓慢，需选用冬季固化剂。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储       存    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装   甲组份: 14 kg/桶；  乙组份:8kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0513  环氧沥青铁红防腐底漆

产 品 组 成    环氧树脂、煤沥青、铁红防腐抗锈颜填料、固化剂等。

主 要 特 性    作为底漆，与环氧沥青铝粉底漆结合牢固，具有耐潮、耐水、耐酸及抗微生物侵蚀，有一定的绝缘性。

设 计 用 途    埋地钢质管道外壁，海水、淡水管道内壁防腐及地下油库贮油罐、输油管线、煤气管线外壁和其它工业防腐用。

颜      色      棕黑色

基 本 参 数     密   度：  1.5-1.7g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度： 150μm

湿膜厚度： 375μm

理论用量： 1.7㎡（150μm）

闪    点：  32℃

粘    度：  600-1500mPa.s

干燥时间：  表干≤4小时;实干≤24小时；完全干7天. (25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=1.75:1  (重量比)

熟化时间：  15~30分钟

适用期：    5小时(25℃)

复涂间隔时间     24小时（25℃）

建议涂装道数     普通型  一层底漆 、 二至三道CD831厚度不小于300um。

加强型  一层底漆 、一层纤维布、 三道CD831厚度不小于400um

特强型  一层底漆 、 二层纤维布 、 四道CD831厚度不小于400um

前道配套用漆    环氧沥青铝粉底漆

表 面 处 理     作为底漆,钢铁表面除锈标准达Sa2.5级或Sa3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。底材温度低于15℃时，常温固化剂的固化反应极其缓慢，需选用冬季固化剂。底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包      装     甲组份: 14kg/桶；  乙组份:8kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0515  厚浆型环氧沥青铝粉防腐底漆

产 品 组 成    环氧树脂、煤沥青、铝粉、防腐防锈颜料、填料、固化剂等。

主 要 特 性    有耐水、耐酸及抗微生物侵蚀，有一定的绝缘性。一次喷涂干膜厚度达300微米。

设 计 用 途    适用于造船、地下油库、地下设施及管道，码头等作防锈底漆。

颜       色     银棕色

基 本 参 数     密    度： 1.8-2g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度：  300μm

湿膜厚度：  450μm

理论用量：  1.2m2/kg   (干膜300μm 计)

闪    点：  32℃

粘    度：  100-140KU

干燥时间：  表干≤4小时;实干≤24小时；完全干7天 (25℃)。

配    比：   甲组份:乙组份=1.75:1  (重量比)

熟化时间：   15~30分钟

适用期：     5小时(25℃)

复涂间隔时间     24小时（25℃）

前道配套用漆   环氧富锌底漆、环氧磷酸锌底漆等。

后道配套有漆   环氧沥青铁红中间漆或氯化橡胶防锈漆。

表 面 处 理     作为底漆,钢铁表面除锈标准达Sa2.5级或Sa3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。底材温度低于15℃时，常温固化剂的固化反应极其缓慢，需选用冬季固化剂。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期     15~30分钟

稀  释  剂      HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储  存  期      必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包      装     甲组份:14kg/桶；  乙组份:8kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0517  厚浆型环氧云铁中间漆

产 品 组 成    环氧树脂、云母氧化铁红防腐颜填料、助剂、胺类固化剂等。

主 要 特 性    漆料高固体份，施工时漆膜厚，有优良的附着力和防锈性能。

设 计 用 途    船舶水线以上部位、上层建筑及各舱室作防锈中间漆，也适用于海上设施相应部位和陆上钢结构、设备、桥梁、交通工具等作防腐中间漆用。

颜      色     灰色

基 本 参 数    密     度： 1.8-1.9g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度： 100μm

湿膜厚度   140μm

理论用量： 3.6m2/kg   (干膜100μm 计)

闪    点： 25℃

粘    度： 100-140KU

干燥时间： 表干≤4小时;实干≤24小时 (25℃)

配    比：  甲组份:乙组份=7:1  (重量比)

熟化时间：  15~30分钟

适用期：    5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    一道

前道配套用漆   环氧富锌底漆、环氧铁红底漆或直接涂在除锈质量达Sa2.5的钢铁表面;

后道配套有漆   环氧面漆、氯化橡胶面漆、聚氨酯、丙烯酸面漆等。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件    涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀  释  剂      HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储  存  期      必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份: 21kg/桶；  乙组份:3g/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0519     环氧沥青厚涂底漆 (2-1)

HTY0519     环氧沥青厚涂面漆 (2-2)

产品组成       以环氧树脂、煤焦油沥青为基料、组成的双组份厚涂防腐涂料。

主要特性        优异的防腐性能，良好的附着力，优异的耐海水、耐阴极保护、耐磨性能。

设计用途        用于船舶底和压载仓的防腐。

颜    色        银黄色、黑色

基本参数        密   度：   面漆 1.35g/ml ； 底漆1.43g/ml

干膜厚度：  125μm

湿膜厚度：  172μm

不挥发份： （混合料）％ ≥70

理论用量：  4.2㎡/kg (干膜125μm计)

闪    点：   21℃

粘    度：   100-140KU

干燥时间：   表干≤6小时；实干≤24小时；完全干7天（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    二道（250μm）

混 合 比 例     主剂：固化剂=1.75:1 (重量比)

前道配套用漆    环氧沥青厚涂底漆，环氧云铁厚涂底漆

后 道 涂 料     环氧沥青厚涂面漆、氯化橡胶铁红后涂底漆

表 面 处 理     新钢材表面喷砂处理到Sa2.5级或St3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

底材温度低于15℃时，常温固化剂的固化反应极其缓慢，需选用冬季固化剂。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期   15~30分钟

储  存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月，乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    主剂：14kg/桶 ； 固化剂：8kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0521 耐油防静电防腐面漆（D-08）

产品组成        环氧树脂、固化剂、导电材料、石墨粉、助剂等。

主要特性        优异的导电性能，表面电阻低，漆膜坚韧、耐磨，优异的耐油、耐有机溶剂。

环氧富锌或无机硅酸锌底漆配套用于油罐内壁，具有防静电和防腐蚀作用。

设计用途       用于燃料油储罐防腐。

颜    色        黑色

基本参数        密    度：   1.2g/ml

干膜厚度：   50μm

湿膜厚度：   101μm

理论用量：   4㎡/kg (干膜50μm计)

闪    点：   23℃

粘    度：   ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤4小时；实干≤24小时:；完全干7天（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    二道 （干膜厚度100μm）

混 合 比 例     主剂：固化剂=1.75:1 (重量比)

前道配套用漆    环氧导静电底漆

表 面 处 理     前道漆应完全干燥：除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当底材温度低于℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期   15~30分钟

稀  释  剂      HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    主剂：14kg/桶 ； 固化剂：8kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0523 环氧铝粉修补腻子

产 品 组 成    环氧树脂、铝粉、多种助剂、固化剂等。

主 要 特 性    干燥速度快；附着力好；

硬度高，不易裂。

设 计 用 途    用于铝质船底严重腐蚀填补。

颜       色    银灰色

基 本 参 数    固含量：100%

干燥时间： 表干≤1小时;实干≤12小时(25℃)

配    比： 甲组份:乙组份=10:1 (重量比)

适用期：    0.5小时（夏天）；24小时（冬天）

后道配套用途   环氧锌黄底漆

表 面  处 理    除尽填补缝隙、空隙上的油污和杂物。

施 工  条 件    涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当底材温度低于5℃或环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     刮涂

熟  化   期   15~30分钟

稀   释  剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限12个月，乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份: 22kg/桶；  乙组份:2.2kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0525环氧酯底漆

产 品 组 成    环氧酯树脂、铁红或云铁、颜料、填料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性    具有良好的防锈性能、漆膜坚韧、具有良好的附着力、漆膜干燥速度快

设 计 用 途    用于钢结构的一般防腐。

颜       色    铁红色、深棕色、灰色等。

基 本 参 数    密    度：  1.35-1.42g/ml

干膜厚度：  40μm

湿膜厚度：  115-110μm

理论用量：  6㎡/kg (干膜40μm计)

闪    点：  28℃

粘    度：  ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤6小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    二道 （干膜厚度80μm）

后道配套用漆    醇酸面漆、醇酸船壳漆、醇酸甲板漆、醇酸磁漆、醇酸内仓漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥：除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件    涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR0140稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0527环氧磁漆

产 品 组 成    环氧树脂、各类颜填料、助剂、固化剂等。

主 要 特 性    附着力好,硬度高,耐磨,耐水,抗盐雾,耐机油、汽油、柴油及各种化学介质。

设 计 用 途    船舶油舱、机舱、货舱及舱内甲板等。

颜       色    符合样板及色差范围。

基 本 参 数    密     度： 1.3-1.4g/ml  (甲与乙组混合)

干膜厚度：  50μm

湿膜厚度：  105μm

理论用量：  6m2/kg   (干膜50μm 计)

闪    点：  25℃

粘    度：  ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤6小时;实干≤24小时；完全干7天 (25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=5:1  (重量比)

适 用 期：   5小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    二道（100μm）

前道配套用漆    环氧防锈漆,中间漆。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当底材温度低于5℃或环境湿度环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法      高压无气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期     15~30分钟

稀   释   剂     HTR810稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存   期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份: 20kg/桶；  乙组份:4g/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY0529 耐油防静电防腐底漆

产品组成      环氧树脂、固化剂、导电材料、颜料、助剂等。

主要特性      优异的导电性能，表面电阻低、耐油、耐有机溶剂 ，有防静电和防腐蚀作用。

设计用途      用于油储罐作导电防腐用。

颜    色      灰色

基本参数       密    度：  1.2g/ml

干膜厚度：  50μm

湿膜厚度：  101μm

理论用量：  4㎡/kg (干膜50μm计)

闪    点：   23℃

粘    度：   ≥90s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤4小时；实干≤24小时:；完全干7天（25℃）

复涂间隔时间   24小时（25℃）

建议涂装道数   二道 （干膜厚度100μm）

混 合 比 例     主剂：固化剂=1.75:1 (重量比)

前道配套用漆    环氧富锌底漆、无机硅酸底漆、环氧云铁厚涂底漆。

表 面 处 理     除尽漆膜上的油污和杂物，钢铁表面除锈标准达Sa2.5级或Sa3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当底材温度低于℃或环境湿度环境湿度大于85%时，不建议施工。（5℃至零下10℃专用固化剂）一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀  释  剂      HTR810稀释剂；  稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限12个月，乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     主剂：14kg/桶 ； 固化剂：8kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTY-401无溶剂改性环氧船舱涂料

产 品 组 成    环氧树脂、颜料、固化剂等。

主 要 特 性    无溶剂、无有害气体挥发、100%固含量、干湿膜厚度一样、高边棱保持率＞90%    优异的耐腐蚀性、对表面粗糙度没有要求、可在带闪锈表面上直接涂刷、附着力17-24Mpa、无露点限制、可在100%相对湿度下施工、单道成膜厚、工序简便、保质期20年。

设 计 用 途    用于船舶淡水仓、压载仓、燃料仓、机舱及室外钢结构高强底涂等。

颜       色     红色、灰色、白色、黄色 、黑色。

基 本 参 数     密    度：  1.31/ml

干膜厚度：  100μm

湿膜厚度：  100μm

理论用量：  6.5㎡/kg (干膜100μm计)

闪    点：  102℃

粘  度：    86KU（25℃）

干燥时间：  表干≤5小时；实干7天（25℃）

复涂间隔时间    48小时

建议涂装道数    二道 （干膜厚度200μm）

混 合 比 例    主剂：固化剂=3:1 (重量比)

前道配套用漆    HTY-0307改型环氧底涂

表 面 处 理     新钢材表面喷砂处理达到Sa1级或St2级，做中间漆前，除尽漆膜上油污和杂物。

底 材 温 度     无露点限制。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂、刷涂。

熟  化  期    15~30分钟

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     主剂：21kg/桶 ； 固化剂：7kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0700醇酸铁红防锈底漆

产 品 组 成    由醇酸树脂、氧化铁红等防锈颜料、体质颜料、催干剂、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    漆膜坚韧，具有良好的附着力和防锈性能；具有较好的耐水性和耐盐雾性能。

设 计 用 途    涂装钢铁表面作打底漆防锈之用。

颜      色     铁红色

基本参数        密    度：  1.41g/ml

干膜厚度：  40μm

湿膜厚度：  90μm

理论用量：  6m2/kg   (干膜40μm 计)

闪    点：   38℃

粘    度：   ≥70s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤4小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间   24小时（25℃）

后道配套用漆   酚醛、醇酸类面漆

表 面 处 理    有氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级

无氧化皮钢材:以弹性砂轮片打磨至St3级；

涂有车间底漆的钢材:漆膜损伤及锈蚀处二次除锈,以弹性砂轮片打磨至St3级；

焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR100醇酸稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0780特制红丹防锈漆

产 品 组 成    醇酸树脂、红丹粉、填料、催干剂、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    具有良好的保色性、耐候性、附着力、干性较快、有良好的施工性能。

设 计 用 途    该漆适用于桥梁附属钢结构和陆地上钢结构防锈底漆之用。

颜      色     红色

基 本 参 数    密     度：   1.9-2.1g/ml

干膜厚度：    35μm

湿膜厚度：    60μm

理论用量：    5.5m2/kg   (干膜40μm 计)

闪    点：    36℃

粘    度：    ≥50s（6#杯，25℃）

干燥时间：    表干≦4小时;实干≦24小时(25℃)

复涂间隔时间   24小时

建议涂装道数   二道(干膜厚度70μm)

前道配套用漆   酚醛、醇酸类漆。

表 面 处 理     有氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级或Sa3级；

无氧化皮钢材:以弹性砂轮片打磨至St3级

涂有车间底漆的钢材:漆膜损伤及锈蚀处二次除锈,以弹性砂轮片打磨至St3级.

焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤80％，底材温度≤50℃，室外施工应避免雨天雾天风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR100醇酸稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     25 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0710醇酸云铁中间漆

产 品 组 成    由醇酸树脂、云母氧化铁红等防锈颜料、体质颜料、催干剂、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    漆膜坚韧，具有良好的附着力和防锈性能；具有较好的耐水性和耐盐雾性能。为醇酸类面漆之配套中间涂层和修补用底漆。

设 计 用 途    涂装钢铁表面防锈或中间漆之用。

颜      色     棕红色、灰色。

基 本 参 数    密    度：   1.35g/ml

干膜厚度：   40μm

湿膜厚度：   90μm

理论用量：   7m2/kg   (干膜40μm 计)

闪    点：  38℃

粘    度：  ≥70s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤4小时;实干≤24小时(25℃).

复涂间隔时间   24小时（25℃）

后道配套用漆   酚醛、醇酸类面漆

表 面 处 理     有氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级，无氧化皮钢材：以弹性砂轮片打磨至St3级涂有车间底漆的钢材:漆膜损伤及锈蚀处二次除锈,以弹性砂轮片打磨至St3级.焊接、火焰切割或火工烧损部位：以弹性砂轮片打磨至St3级。

涂 装 条 件      涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚结露因素。当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。一般情况，涂装后涂膜在16小时 内不宜淋雨。

涂 装 方 法      高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂 　　 HTR100 醇酸稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期      必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装      22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0720各色醇酸磁漆

产 品 组 成      长油度醇酸树脂、着色颜料、催干剂、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性      具有良好的保色性和耐候性，漆膜光亮、色彩鲜艳、有着良好的柔韧性和附着力，有良好的施工性能。

设 计 用 途       船舶水线以上船壳部位和上层建筑和钢结构。

颜      色        符合样板及色差范围。

基 本 参 数       密    度：    1-1.15g/ml

干膜厚度：   35μm

湿膜厚度：   100μm

理论用量：   8.5m2/kg   (干膜35μm 计)

闪    点：   35℃

粘    度：   ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤6小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间     24小时（25℃）

建议涂装道数    二道(干膜厚度70μm)

前道配套用漆    酚醛、醇酸类防锈漆

表 面 处 理      前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件      涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚结露因素。当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。一般情况下，涂装后涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR100醇酸稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0730各色醇酸船壳漆

产 品 组 成    长油度醇酸树脂、着色颜料、催干剂、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    具有良好的保色性和耐候性，漆膜光亮、色彩鲜艳、有着良好的柔韧性和附着力，有一定的耐水性、耐油性及良好的施工性能。

设 计 用 途    船舶水线以上船壳部位和上层建筑和钢结构。

颜       色    符合样板及色差范围。

基 本 参 数     密   度：   1.1-1.2g/ml

干膜厚度：  35μm

湿膜厚度：  100μm

理论用量：  8.5m2/kg   (干膜35μm 计)

闪    点：   35℃

粘    度：   ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤6小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间   24小时（25℃）

建议涂装道数   二道(干膜厚度70μm)

前道配套用漆   酚醛、醇酸类防锈漆、中间漆

表 面 处 理     前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR100醇酸稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安全手册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0750各色醇酸甲板漆

产 品 组 成    长油度醇酸树脂、着色颜料、催干剂、体质颜料、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    有着良好的附着力，有一定的耐水性、耐油性及良好的施工性能。

设 计 用 途    船舶甲板、码头等金属或木质表面。

颜       色    紫红、草绿、军草绿等符合样板及色差范围。

基 本 参 数     密    度：   1.3g/ml

干膜厚度：    40μm

湿膜厚度：    95μm

理论用量：    8m2/kg   (干膜40μm 计)

闪    点：    35℃

粘    度：    ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间：    表干≤6小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间   24小时（25℃）

建议涂装道数   二道(干膜厚度80μm)

前道配套用漆   酚醛、醇酸类防锈漆、中间漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR100醇酸稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0770各色醇酸船舱漆

产 品 组 成    醇酸树脂、着色颜料、催干剂、体质颜料、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    有着良好的附着力，装饰性,色彩鲜艳。

设 计 用 途    船舶内舱、客舱、餐厅、走廊、一般陆上钢结构的表面装饰之用。

颜       色    符合样板及色差范围。

基 本 参 数    密     度：   1.25-1.3g/ml

干膜厚度：    35μm

湿膜厚度：    100μm

理论用量：    8.5m2/kg   (干膜35μm 计)

闪    点：     35℃

粘    度：    ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤4小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间   24小时（25℃）

建议涂装道数   二道(干膜厚度70μm)

前道配套用漆   酚醛、醇酸类防锈漆、中间漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR100醇酸稀释剂；稀释量 0～5%

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0790各色醇酸标志漆

产 品 组 成    醇酸树脂、着色颜料、催干剂、体质颜料、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    有着良好的附着力、装饰性、色彩鲜艳、保色性和耐候性。

设 计 用 途    船舶桅杆、水线、船号等作标志之用。

颜       色    符合样板及色差范围。

基 本 参 数    密     度：   1.20g/ml

干膜厚度：    35μm

湿膜厚度：    100μm

理论用量：    9m2/kg   (干膜35μm 计)

闪    点：    35℃

粘    度：    ≥60s（4#杯，25℃s

干燥时间：    表干≤4小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间   24小时（25℃）

建议涂装道数   二道(干膜厚度70μm)

前道配套用漆   酚醛、醇酸类防锈漆、中间漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂     HTR100醇酸稀释剂

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTC0711各色醇酸水线漆

产 品 组 成    醇酸树脂、着色颜料、催干剂、体质颜料、助剂及溶剂等组成。

主 要 特 性    有着良好的附着力、耐水性,能抵受干湿交替和海浪冲击。

设 计 用 途    船舶轻载和重载之间的水线部位表面涂装。

颜       色    绿色、紫红色等符合样板及色差范围。

基 本 参 数    密     度：     1.1-1.3g/ml

干膜厚度：      40μm

湿膜厚度：     115μm

理论用量：     8m2/kg   (干膜40μm 计)

闪    点：     35℃

粘    度：     ≥60s（4#杯，25℃）

干燥时间 表干≤6小时;实干≤24小时(25℃)

复涂间隔时间   24小时（25℃）

建议涂装道数   二道(干膜厚度80μm)

前道配套用漆   酚醛、醇酸类防锈漆、中间漆

表 面 处 理     前道漆应完全干燥，除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、空气喷涂、滚涂或刷涂。

稀   释  剂    HTR100醇酸稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源，适宜温度在0～35℃。

包       装    22 kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTX0900  环境友好型防污漆

产 品 组 成    高档丙烯酸树脂、防污剂、颜料、填料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性    不含有机锡、TBT等有害物质、对海洋无公害。高性能防污、抛光减阻作用明显。

设 计 用 途    用于钢制船舶底防污。

颜       色    红色

基 本 参 数    密    度：   1.75-1.8g/ml

干膜厚度：   140μm

湿膜厚度：    200μm

理论用量：    2.85㎡/kg (干膜140μm计)

闪    点：    23℃

粘    度：    ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：    表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    二道 （干膜厚度240μm）

前道配套用漆    环氧底漆、氯化橡胶防锈漆

表 面 处 理     前道漆应完全干燥：除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂、刷涂。

稀   释  剂     HTR140稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     25kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前无法取得这份健康安全资料，请与海公腾司联系。

HTX0901  环境友好型防污漆

产 品 组 成    丙烯酸树脂、防污剂、颜料、填料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性    不含有机锡、TBT等有害物质、对海洋无公害。高性能防污、抛光减阻作用明显。

设 计 用 途    用于钢制船舶底防污。

颜       色    红色

基 本 参 数    密    度：  1.75-1.8g/ml

干膜厚度：  140μm

湿膜厚度：  200μm

理论用量：  2.85㎡/kg (干膜140μm计)

闪    点：   23℃

粘    度：   ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间   24小时（25℃）

建议涂装道数    一道 （干膜厚度100μm）

前道配套用漆    环氧底漆、氯化橡胶防锈漆

表 面 处 理     前道漆应完全干燥：除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂、刷涂。

稀   释  剂     HTR140稀释剂； 稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     25kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系

HTX0902 无锡自抛光防污漆

产 品 组 成    高档丙烯酸树脂、防污剂、颜料、填料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性    不含有机锡、TBT等有害物质、对海洋无公害。高性能防污、抛光减阻作用明显。

设 计 用 途    用于钢制船舶底防污。

颜       色    红色

基 本 参 数    密    度：   1.75-1.8g/ml

干膜厚度：   140μm

湿膜厚度：   200μm

理论用量：   2.85㎡/kg (干膜140μm计)

闪    点：    23℃

粘    度：    ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    二道 （干膜厚度240μm）

前道配套用漆    环氧底漆、氯化橡胶防锈漆。

表 面 处 理     前道漆应完全干燥：除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂、刷涂。

稀   释  剂     HTR140稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     25kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系

HTX0903  无锡自抛光防污漆

产 品 组 成    丙烯酸树脂、防污剂、颜料、填料、助剂、溶剂等。

主 要 特 性    不含有机锡、TBT等有害物质、对海洋无公害。高性能防污、抛光减阻作用明显。

设 计 用 途    用于钢制船舶底防污。

颜       色    红色

基 本 参 数     密    度：   1.75-1.8g/ml

干膜厚度：   140μm

湿膜厚度：   200μm

理论用量：   2.85㎡/kg (干膜140μm计)

闪    点：   23℃

粘    度：    ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：    表干≤2小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    一道 （干膜厚度100μm）

前道配套用漆    环氧底漆、氯化橡胶防锈漆

表 面 处 理     前道漆应完全干燥：除尽漆膜上的油污和杂物。

涂 装 条 件     涂装的适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂、刷涂。

稀   释  剂     HTR140稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     25kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系

HTB0910  各色丙烯酸船壳漆

产 品 组 成    丙烯酸树脂、助剂、着色颜料、溶剂等。

主 要 特 性    漆膜光泽高，附着力好，有优良的耐候性、保色性和耐盐雾性。

设 计 用 途    作为面漆使用，如船舶水线以上船壳部位、上层建筑、海上灯标、桥梁及交通工具等海上设施和陆上设备的内外表面。

颜       色    白、黄、红、绿、蓝、灰、黑等色或各指定颜色。

基 本 参 数    密    度：    1.1-1.2g/ml

干膜厚度：   35μm

湿膜厚度：   100μm

理论用量：   7.5m2/kg(干膜35μm计)

闪    点：   23℃

粘    度：   ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：  表干≤2小时;实干≤24小时 (25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数   二道（70μm）

前道配套用漆   环氧类底漆、氯化橡胶类底漆、丙烯类底漆或指定的配套底漆。

表 面 处 理    前道漆膜必须干燥，除尽前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物，固化已久的底漆须用砂纸打磨后才能涂面漆。

涂 装 条 件    涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂或滚涂。

稀   释  剂     HTR989稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     22kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTB0930  各色丙烯酸磁漆

产 品 组 成    丙烯酸树脂、助剂、耐候颜料、紫外线吸收剂、溶剂等。

主 要 特 性    漆膜附着力好，有优良的耐候性、保色性和耐盐雾性。

设 计 用 途    作为面漆使用，适用于船舶表面涂装，海上灯标、桥梁及交通工具等海上设施和陆上设备的内外表面。

颜       色    白、紫、黄、红、绿、蓝、灰、黑等色或各指定颜色。

基 本 参 数     密    度：   1.2-1.3g/ml

干膜厚度：   40μm

湿膜厚度：   100μm

理论用量：   7m2/kg(干膜40μm计)

闪     点：  28℃

粘     度：  ≥80s（4#杯，25℃）

干燥时间：   表干≤4小时;实干≤24小时  (25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数   二道（80μm）

前道配套用漆   环氧类底漆、氯化橡胶类底漆、丙烯类底漆或指定的配套底漆。

表 面 处 理    前道漆膜必须干燥，除尽前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物，固化已久的底漆须用砂纸打磨后才能涂面漆。

涂 装 条 件    涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法    高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂或滚涂。

稀   释  剂    HTR989稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为12个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    20kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTS1100  各色脂肪族聚氨酯甲板漆

产 品 组 成    聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、多种助剂、耐候颜料、脂肪族固化剂等。

主 要 特 性    漆膜耐磨防滑，附着力好，有优良的耐候性、保色性和耐盐雾性。

设 计 用 途    用于船舶钢质甲板和木质甲板部位表面涂装，也用于其它海上设施和陆上设备。

颜       色    白、黄、红、绿、蓝、灰、黑等色或各指定颜色。

基 本 参 数     密    度：  1.2-1.3g/ml  (甲组份);  0.95-1.15g/ml  (乙组份)

干膜厚度：  50μm

湿膜厚度：  120μm

不挥发份： （混合料）/％ ≥50

理论用量：  6.5m2/kg(干膜50μm计)

闪    点：  28℃

粘    度：  ≥70s（4#杯，25℃） (甲组份)

干燥时间：  表干≤4小时;实干≤24小时；完全干7天 (25℃)

配    比：  甲组份:  乙组份=8:  1  (重量比)

熟化时间：  15~30分钟（min）

适 用 期：  4小时(25℃) ;   10小时(10℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数   二道（100μm）

前道配套用漆   聚氨酯底漆,环氧类底漆或中间漆。

表 面 处 理     前道漆膜必须干燥，除尽前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物，漆膜上无酸碱和水份凝结;固化已久的聚氨酯漆面,漆膜须用砂纸打磨后才能涂面漆。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。一般情况下，涂装后涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀   释  剂     HTR988稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。甲组份为期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     甲组份:20kg/桶； 乙组份:2.5kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTS1110  各色脂肪族聚氨脂船壳漆

产 品 组 成    聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、多种助剂、耐候颜料、脂肪族固化剂等。

主 要 特 性    漆膜光泽高，附着力好，有优良的耐候性、保色性和耐盐雾性。

设 计 用 途    适用于船舶水线以上船壳部位及上层建筑的外部用漆，也适用于其它海上设施（如平台、灯标）和陆上设备（如码头、桥梁及交通工具等）需耐候、防腐性能好之相应部位。

颜       色    白、黄、红、绿、蓝、灰、黑等色或各指定颜色。

基 本 参 数    密     度：   1.1-1.2g/ml  (甲组份);  0.95-1.15g/ml  (乙组份)

干膜厚度：    50μm

湿膜厚度：    120μm

不挥发份：   （混合料）％≥50

理论用量：    6.5m2/kg(干膜50μm计)

闪    点：    26℃

粘    度：    ≥70s（4#杯，25℃） (甲组份)

干燥时间：    表干≤4小时;实干≤24小时；完全干7天。 (25℃)

配    比：    甲组份:  乙组份=8:  1  (重量比)

熟化时间：    15-30分钟

适 用 期：    4小时(25℃) ;   10小时(10℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数   2道（100μm）

前道配套用漆   聚氨酯底漆,环氧类底漆或中间漆。

表 面 处 理    前道漆膜必须干燥，除尽前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物，漆膜上无酸碱和水份凝结;固化已久的聚氨酯漆面,漆膜须用砂纸打磨后才能涂面漆。

涂 装 条 件    涂装的适宜环境：湿度≤85%，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。

当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。

一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂。

熟  化   期    15-30分钟

稀   释  剂     HTR988稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期    必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

甲组份期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装    甲组份:20kg/桶；  乙组份:2.5kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTW1300 无机富锌底漆

产 品 组 成    以硅酸脂为基料、锌粉、助剂、溶剂等组成的双组份自固化无机富锌底漆。

主 要 特 性    具有阴极保护作用，防锈性能优异，干燥快，具有良好的耐热性。具有良好的附着力和耐冲击性能。配套性能好。

设 计 用 途     用于船舶、钢结构防腐涂装保护。

颜       色     灰色

基 本 参 数     密    度：    1.9g/ml

干膜厚度：    75μm

湿膜厚度：    116μm

不挥发份：   （混合料）/％      ≥50

理论用量：     4.5㎡/kg (干膜75μm计)

闪    点：     13℃

适 宜 期：     5小时（25℃）

干燥时间：     表干≤1小时；实干≤24小时（25℃）

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数    二道（150μm）

配        比     糊剂：B主剂=3：1 (重量比)

后 道 涂 料     环氧云铁厚涂底漆，改性环氧通用底漆。

表 面 处 理     表面喷砂处理到Sa2.5级或St3级。

底 材 温 度    涂装适宜环境：湿度（50~85）％，底材温度小于50℃，高于露点3℃以上，风力3级。室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚结露因素。当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、滚涂或刷涂 。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。

期限为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     糊剂：21kg/桶 ； B主剂：7kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指标；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

HTF1400氟碳面漆

产 品 组 成    羟基氟树脂、多种助剂、耐候颜料、有机溶剂、脂肪族固化剂等。

主 要 特 性    漆膜耐磨防滑、附着力好、优良的耐候性、保色性和耐盐雾性、超强耐腐蚀性能。

设 计 用 途    适用于船舶钢质甲板和港口机械表面涂装，也适用于其它海上设施和陆上设备。

颜       色    白、黄、红、绿、蓝、灰、黑等色或各指定颜色。

基 本 参 数     密    度：   1.1-1.2g/ml  (甲组份);  0.95-1.15g/ml  (乙组份)

干膜厚度：   50μm

湿膜厚度：   120μm

不挥发份：  （混合料）％≥50

理论用量：    5m2/kg(干膜50μm计)

闪    点：    28℃

粘    度：    ≥70s（4#杯，25℃） (甲组份)

干燥时间：    表干≤4小时;实干≤24小时；完全干7天。 (25℃)

配    比：    甲组份:  乙组份=10:  1  (重量比)

熟化时间：    15~30分钟

适 用 期：    4小时(25℃)

复涂间隔时间    24小时（25℃）

建议涂装道数   二道（100μm）

前道配套用漆   聚氨酯底漆,环氧类底漆或中间漆

表 面 处 理     前道漆膜必须干燥，除尽前道漆膜上的油污、灰尘等所有污物，漆膜上无酸碱和水份凝结;固化已久的聚氨酯漆面,漆膜须用砂纸打磨后才能涂面漆。

涂 装 条 件     涂装适宜环境：湿度≤85％，底材温度≤50℃，高于露点3℃以上，风力≤3级。

室外施工应避免雨天雾天及风沙场合，还应考虑早晚的结露因素。当大气环境湿度大于85%时，不建议施工。一般情况下，涂装后的涂膜在16小时内不宜淋雨。

涂 装 方 法     高压无气喷涂、空气喷涂。

熟  化   期    15~30分钟

稀   释  剂     HTR988稀释剂；稀释量 0～5%。

储   存  期     必须按照HG/T2458-93（涂料产品检验.运输和储存）。甲组份为期限为12个月.乙组份为6个月：储存在干燥、遮阳处、远离热源和火源。

包       装     甲组份:20kg/桶；  乙组份:2kg/桶

安全注意事项：

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全、环保标准与法规进行。

安 全 手 册：

使用时请查阅产品说明书、健康安全手册及包装桶上的指示；如果客户在使用本产品前，无法取得这份健康安全资料，请与海腾公司联系。

涂 料 施 工 概 述

光泽             用60°。数字式光泽度计测试。以从漆膜表面来的正反射光量，在与同一条件下从标准板表面的正反射光量之百分数表示。

说明中的光泽分类如下

光泽（60度角测得）

哑光         0-15%

淡光         16-30%

半光         31-60%

有光         61-85%

高光         ＞85%

在实际施工过程中，漆膜与表面光泽取决于多种因素，包括涂覆工艺及待涂表面的条件。

粘度             本说明书的粘度均是指条件粘度（流出时间），即在规定的试验条件下，试样从装满试样流量杯的流出孔口，开始流出瞬间至流束开始中断的瞬间所经过的时间，以秒（s）表示，用福特粘度杯、涂-4杯粘度计或6号杯测得。

柔韧性          干燥后的漆膜能适应其支承面的运动或变形而不开裂或不脱落的程度。

流平性          施涂后的湿漆能够流动而消除涂痕，并且在干燥后能得到均匀平整漆膜的程度。

闪点            将产品密闭在Setaflash杯中，加热至汽雾产生，遇明火即点燃，达到这个程度所需的最低温度即为闪点。油漆加入稀释剂后，闪点将有所变更。闪点是不定值它随试验方法而定。

密度            指20度时单位体积中所含的油漆重量，其单位为克每立方厘米（g/cm3）。说明书中的密度（比重）值用比重杯测得。由于原材料的密度及吸油量有一定幅度的波动，因此油漆的实际数值允许有一定幅度的波动。多组份产品的密度除特别说明外，均为混合后产品的密度。

湿膜厚度        在刚涂过的一道油漆的底材表面上涂料的厚度。可用湿膜测厚仪测定。说明书中给出的湿膜厚度和干膜厚度相对应，其数值由理论计算而得。

干膜厚度        涂装在底材表面的漆膜完全干燥后，附着在底材表面的干膜厚度，该厚度可用干膜测厚仪测定。根据不同的使用要求，干膜厚度可作适当的增减，基本参数中的湿膜厚度和干膜厚度均指涂一道的厚度。

有效贮存期      是指温度在15-30度之间，涂料在密闭条件下，置于室内干燥通风处，可安全运输和贮存而保持良好质量状况的期限。超过期限的涂料很可能仍然可以使用，而性能丝毫不会减弱。但是，在实际使用中，请在大量使用涂料之前，检查其状况。

表干            在规定的干燥条件下，一定厚度的湿漆膜表层成膜的时间。

实干            在规定的干燥条件下，从施涂好的一定厚度的液态漆膜至全部形成固体涂膜的时间。

固化时间        化学固化型涂料在规定的环境温度下完成固化反应，漆膜达到说明书中所描述的指标所需要的时间。

混合配比        多组份漆的配比是根据油漆的树脂组份中各自所含的活化官能团数，通过理论计算和实际测试所获得的各组份混合比。按说明书中所给定的配比将各组份混合均匀，才能使各组份间的分子进行充分的反应以获得性能理想的漆膜。

熟化期          油漆的树脂组份和固化剂组份混合均匀后，在使用前须放置一段时间。树脂和固化剂在这段时间进行一定程度地反应，以利涂装并形成较好的漆膜。

混合使用时间    指非单组分涂料在指定温度下混合后，必须用完的最长期限。这些数据为多次实验室测试和实际试用后的综合值，也是确保涂料能够发挥满意性能所需的时间。如果在超过混合使用时间后使用。涂料性能会降低。加稀释剂不会延长使用期，超过这一时间后，即使加入稀释剂也不要使用。环境温度过高会缩短使用时间。

重涂间隔        产品说明书还给出了涂料的“最短”和“最长”重涂间隔，这些数据仅供参考，必须与良好的涂装操作相配合，现逐一阐述如下：

最短复涂间隔：它指涂层被干燥，达到重涂所需硬度的最短时间。

前提如下：

- 涂层达到正常的推荐膜厚。

- 涂装时及涂装后的环境条件应与推荐一致，尤其是温度、相对湿度和通风状况。

- 用于重涂的涂料与使用的相符。

- 对它的理解。比如：如果一种涂料既可以刷涂，也可以喷涂，则喷涂所用时间较少，因此说明书给出的是最短间隔。

如果实际情况不能满足以上条件，则最短重涂间隔会有所变化，而且往往要延长。

最长重涂间隔

它是可允许的最长时间，涂料必须在这段时间内重涂，以确保涂层之间有足够的附着力。

须知，涂层之间的附着强度取决于重涂漆的化学特性。就本质而言，底漆比面漆的重涂性能好，因为前者含有较高的颜料成分。

对最终附着力的测量比较麻烦，对测量结果的解释可能带有主观性。附着力极强并不意味着性能就好，而附着力低也不一定表示性能差。

尽管涂装于老化或固化的涂层上的漆料，其附着力对某个最终用途而言是令人满意的，然而确切的附着力数据，却小于涂在最短或最长重涂间隔的涂层上的数据。有关产品详情和涂装配套，请向公司查询。

理论用量       指在一平方米光洁、平整的理想底材表面上制得其说明书中给出的干膜厚度时所需的油漆用量。

理论用量换算成实际用量

概述           准确估算实际所需的涂料用量很复杂，因为理论用量不考虑涂装过程中的损失。有经验的承包商了解工人的技能和当地的条件，他们的估计最准确。这些损失有两种：一种是：“表观损失”指的是虽然油漆涂到了表面上，但是并未起到增加膜厚的作用；一种是“实际损失”指的是损失或浪费掉的油漆。

喷射处理后表面粗糙度的作用

在经过喷射处理的表面涂漆时，位于表面凸处的膜厚要小于凹处的膜厚。但是，一般而言，凸处的涂层对涂层性能的影响最大。所以，凡是对这种部位起不到增厚作用的那部份油漆，可以视为“钢板粗糙度消耗损失”。

由于喷射处理造成的表面粗糙度，以及因此产生的涂料损失量，与喷射处理用吵的数量成正比。

如果钢表面是用小而圆的钢丸进行喷射处理，并当即涂过车间底漆，那么较小的表面粗糙度对漆料的影响很小。但是，在现场进行喷射处理时，尤其是选用粗砂时，需要考虑的表面粗糙度引起的漆料损失则相当可观。

下表给出了不同的喷射处理方式引起的漆料损失之曲型数值：

表面                喷射处理粗糙度            干膜厚度损失

钢表面经链式喷丸机使用

圆钢丸处理并当即涂车间底漆 0-50微米               10微米

开放式喷细砂处理           50-100微米             35微米

开放式喷粗砂处理           100-150微米            60微米

有麻点的老化钢表面

（经二次喷射处理）         150-300微米            125微米

（注：对涂有较薄的车间底漆或临时防护底漆的钢结构来说，同于喷射处理粗糙度而导致的损失不再适用。这些么薄的涂层通常不计入涂料的总膜厚。）

涂料分布损失    这是由于涂漆过厚而导致的损失。通常一个熟练工人为达到规定的最低膜厚而造成。超出理论用的涂料用量之多少，在很大程度上取决于采用哪种涂装方式，此外它也同所涂的结构类型有关。一块面积较大、形状简单的平表面不会产生大量的损失。但是，如果结构含有加强筋或斜撑结构，那么损失就会明显增加。

以下是针对各种涂装方法的许可涂料超量值：

刷涂和滚涂                    “损失”

简单结构                         5%

复杂结构                        10-15%（包括预涂）

喷涂                           “损失”

简单结构                        20%

复杂结构                        60%一道漆

40%二道漆

30%三道漆

如果涂装开放式的斜撑结构，就无法估算实际的涂料分布损失。

对于那些要求在所有测量点都保持最小膜厚的特殊情形，涂料分布损失会大于以上数值。

实际涂装损失     在涂装过程中有一些实际损失，也就是说，在进行刷涂或滚涂时，漆刷或滚筒上的涂料会滴落下来造成损失。只要操作小心，这部分损失可以忽略不计。但是，如果辅助手段，扩大涂装范围时，这种损失会增加，在极端情况下可达5%。

采用喷涂方式时，损失不可避免。损失大小取决于待涂结构的形状和气候条件。以下是通常情况下的涂料损失量：

通风良好但是相对封闭的场所            -5%

几乎无风的户外场所                    -5-10%

有风的户外场所                        -超过20%（显然，如果在有风条件下进行喷涂，损失量会很大的）

涂料浪费         涂料的浪费不可避免。因为涂料会溅洒，用完的漆罐内仍然会一些

涂料。如果是双组分涂料，那么混合后的涂料可能会因超过使用寿

命而造成浪费。

以下是正常情况下涂料浪费量：

单组分漆             -低于5%

双组分漆             -5-10%

各项损失总结     涂料损失量一览表如下：

表观损失             1.1表面粗糙度

1.2涂料分布

实际损失             2.1涂装损失

2.2涂料浪费

1.1与第一道涂层有关.1.1和1.2应该相加,而2.1和2.2应该复合计算.

实际用量        有了理论用量和上述损失因素,就可以算出涂料的实际用量。但是，由于计算极为复杂，而且涉及若干变量较大的外界因素，如表面粗糙度、环境气候条件、结构复杂性、空间限制和涂装方法等等。因此，建议请一位熟悉不同条件下防护漆涂装操作的职业估算师进行这些计算。

表 面 处 理

概述           适当的表面处理对于防护漆的成功使用，至关重要。清除油脂、老化涂层以及表面污物（如底材上的氧化皮和锈蚀、混凝土上的浮物、以及镀锌钢表面的锌盐等），是表面处理最重要的环节。

无论是哪一种油漆，其性能都同涂装之前表面处理正确和彻底与否，直接相关。

如果表面处理不当或者不彻底，那么即使价格再贵、技术再先进的油漆也会失去功效。

清除污物       钢表面防护漆的功能，在很大程度上受到与涂层直接接触的底材表面条件的影响。其中主要的影响因素如下：

- 表面污物，包括盐类、油脂、钻孔液和切削液

- 锈蚀和氧化皮

- 表面粗糙度

表面处理的目的是确保上述所有污物都清除干净，减少初期锈蚀的机会，并形成现在粗糙度，保证即将涂装的油漆具有充分的附着力。

清除油脂        在进行下一步表面处理或者给予钢结构涂装之前，必须清除表面所有的可容盐、油脂、钻孔液和切削液，以及其它污物。最常见的方法是先用溶剂清洗，再用干净的抹布擦净。拭擦步骤极为关键，因为如果拭擦不彻底，那么溶剂清洗反而将污物扩散。除了溶剂清洗法以外，还有专用乳胶液、脱脂剂及蒸气处理法。

人工处理        钢表面上松散的氧化皮、锈蚀和老化涂层可以用钢丝刷刷掉、用砂皮纸砂去、用手工工具刮掉或铲除。但是，所有这些方法都不彻底，尤其是紧紧附着在钢表面的薄锈层，更难清除。SSPC-SP2标准中有关于人工处理的介绍，使用时必须达到ISO8501-1：1988中St2-B、C或D级标准。

动力处理        一般来说，在清除松散的氧化皮、老化涂层和锈蚀时，用动力工具比用人工效果好，而且省力。但是动力工具不能除去紧紧附着在钢表面的锈蚀和氧化皮。通常采用动力工具，包括动力钢丝刷、冲击工具、砂轮机及砂皮磨光机。但是，必须注意，不要抛光金属表面，尤其是在使用动力钢丝刷时，否则会破坏涂装所需的表面粗糙度。

喷射处理        目前最有效的消除氧化皮、锈蚀和老化涂层的方法就是喷射处理。高压喷出的磨料包括石英砂、棱角砂和钢丸。用于特定的涂料要求的喷射处理级别取决于很多因素，其中最重要的是所选用的涂料配套方案是哪一种。

本手册中的产品说明书所使用的主要标准是ISO85011：1988（e），即涂装相关产品前的钢底材处理表面清洁度目视鉴定。标准为瑞典标准的扩充。瑞典标准是由瑞典腐蚀学会、美国测试及材料协会和美国钢结构涂料理事会合作制订的，现已在世界范围内得到采用。

总的原则是，当产品用于水下或腐蚀性大气中时，所需的喷射处理应该达到Sa2.5(ISO8501-1:1988)或SSPC-SP10标准。但是，如果产品用于一般大气中，喷射处理应该达到Sa21/2（ISO8501-1:1988）或SSPC-SP6标准。

喷射处理之前，应该清除油脂和焊渣。如果表面有盐份油脂，看起来可以用喷射处理方法清除，但实际情形并非如此。虽然肉眼看不到，这些污物却仍在原处形成薄膜，从而影响将来涂层的附着。喷射处理过程中暴露的表面缺陷，如焊缝、金属片及锐利的边角，必须磨平。要用涂料均匀地涂盖焊渣，几乎不可能。除了会减弱附着力外，这也是涂层提前失效的一个常见原因。

经喷射处理后形成的表面粗糙度很重要。它取决于所使用的磨料、气压和喷射技术。粗糙度太小会使油漆无法良好的附着，太大，又会使涂装表面不平整，很可能导致涂层提前失效。这对车间底漆之类的薄层涂装来说，尤其如此。下表列出了使用各种喷射处理方式形成的表面粗糙度：

磨料类型                 目数                   最大粗糙度

特细砂                   80                      37微米

粗砂                     12                      70微米

钢丸                     14                      90微米

典型非金属“铜熔渣”     —                      75-100微米

（粒径1.5-2毫米）

G16号铁砂               12                      200微米

湿喷射处理      湿喷射处理使用的是水和砂形成的浆,而不是只用干砂。其优点是可以大大减少尘埃和对健康的不良影响。

另一个更重要的优点是，采用湿喷射处理时，钢表面凹陷处的许多可溶性锈蚀可以被冲洗掉，因而可以大大提高涂装性能。这种方法的缺点是，处理过的钢表面很快就开始生锈。因此，常在砂浆中加入专用防锈剂，以保证在处理后的一段足够长的时间内，不生锈。如果在湿喷射处理过的钢表面仍处于潮湿状态时，使用一种耐潮底漆，就没有必要用防锈剂。

如果处理过的表面出现腐蚀现象，那在涂装之前要进行机械处理，最好进行扫砂处理。

安全注意事项    操作人员应仔细阅读并完全遵守安全程序及用于表面处理的工具、设备、产品的供应商提供的说明书，并遵守现场工地安全规则。

操作人员应仔细并完全遵守涂料供应商的安全程序及有关产品的说明。

以上是一般性的说明，旨在引起您的关注，而并非每种产品的具体说明和警告。

油漆涂装施工

概述            油漆涂装的目的，是为了在被涂的表面，形成防护性或装饰性漆膜，油漆涂装成功与否，取决于一些参数，其中包括：

表面处理

漆膜厚度

涂装方法

涂装时的各种条件

下面分别说明这些参数的含义。

表面处理        表面处理对于油漆的成功涂装，至关重要。因此本手册有独立章节，专门讲述。

漆膜厚度        适当的漆膜厚度对于涂料使用的成功，至关重要。如果漆膜不够，通常会导致涂层提前失效。现代高科技涂料，如果涂装过厚，可能导致两个后果：涂料的溶剂不能充分发挥出来，从而大大降低附着力；底漆龟裂。在涂装过程中，应该始终以规定的膜厚为准。至于某个具体表面的实际干膜厚度应该是多少，将取决于所采用的涂料的类型、待涂表面的性质，产品说明书列出了每个产品的建议干膜厚度。

干膜厚度的测量  如果在预先用细砂或弹丸喷射处理过的表面涂漆，其干膜厚度的测量比对光滑的钢表面的涂层干膜厚度的测量，复杂的多。

测量结果会受到喷射处理表面粗糙度、测量设备的构造和待测量的干膜厚度等的影响。

当测量较薄时，必须将表面粗糙度考虑进去。对于喷射处理后，厚度小于25微米的底漆和重涂层来说，在喷射处理后的表面进行测量是没有意义的。

涂装方法        刷涂、滚涂、传统式空气喷涂、带压力罐的空气喷涂、以及高压无气喷漆。下面分别讲解这些方法的利与弊。

刷涂            使用刷涂时，应该使用优质天然纤维或人造毛漆刷，其尺寸应该与所使用的涂料相配。然而，用这种方法的施工速度比较慢，一般用于小范围涂装装饰漆或者处理表面程度比较低的底漆。刷涂尤其适合预涂以及复杂结构的涂装。因为在这种情况下，只有涂刷才能将涂料有效地刷进锈蚀的钢底材。刷涂尤其适合预涂以及复杂结构的涂装。大多数厚浆型涂料均采用高压无气喷涂。总的来说，与高压无气喷涂相比，要达到同样的膜厚，刷涂的层数要多一倍。

在没有转换性的涂层上涂装同类涂料时，使用刷涂须特别小心。将氯化橡胶漆涂装在氯化橡胶漆层上，或者将乙烯树脂漆涂在乙烯树脂漆上，就是这样。在这种情况下，新涂的漆料中的溶剂会溶解先前所涂的已固化的涂层。应该均匀地、轻轻地顺一个方向按直线涂装，在一个部位刷一两次即可。注意，切勿将刷毛掺进旧涂层中。

滚涂            在涂装平整的大面积表面时，滚涂比刷涂速度快。而且能用来涂装大多数装饰性涂料。但是，使用滚涂时，膜厚不容易控制。应该注意的是，必须根据涂料类型及表面粗糙度，选择绒毛长度合适的滚筒。一般情况下，应采用酚醛芯滚筒，配以短绒或中长绒的滚筒套。使用前先洗净滚筒套，清除松散的纤维。

空气喷涂        这是一种广泛使用的快速涂装方法。使用时，涂料通过低压气流的作用被雾化。传统式喷涂设备相对简单，价格便宜。但是，必须将气量、气压和流速很好的配合，才能确保涂料雾化良好，而且形成的漆膜没有缺陷。

如果传统式空气喷涂控制不当，也会因喷涂过量和反弹而导致涂料的大量浪费。它的主要缺点是，一般不能喷涂厚型油漆。原因是，大多数的油漆必须稀释到合适的粘度才能雾化，这样就失去了厚浆性质。

压力罐或压力桶常常与传统的低气压流喷枪配套使用。这种方法能使油漆在固定压力下，从压力罐经由软管进入喷枪。

在需要使用大量涂料的情况下，建议使用带压力罐的空气喷涂。这种方法取代了与喷枪相连的上吸杯和重力杯，大大减少了不断加料的时间，也能使喷枪旋转至任何角度，进行有效的涂装，不至于溅洒油漆。

压力供漆罐的容量可达20公斤，在工作场所能够自如移动。

高压无气喷涂    高压无气喷涂与空气喷涂的区别在于，它不是将空气与油漆混合物而形成漆雾，故称“无气”。其雾化是凭借液压压力，使油漆在特别设计的喷嘴处完成的。雾化所需的液压一般由气动泵产生。这种气动泵产生很大的被压液体与进气之间的压力比，市面上的一般为20：1到60：1，但压力比在45：1左右的气动泵最常用。高压无气喷涂的主要优点如下：

- 不用稀释即可喷涂厚浆型油漆

- 涂装速度非常快，因此效率很高

- 与传统式空气喷涂方法相比，它能减少喷涂过量及反弹现象，从而减少涂料的损失，同时漆雾和有害物质也相应得以减少。

喷嘴（涂料由此压出形成漆雾）是碳化钨质地的精密部件，扇形雾面是由喷嘴正面的槽口产生的。喷嘴的大小与槽口的角度有多种规格。喷枪头的选用，取决于油漆雾化所需压力和产生合适的流速所需的喷嘴大小，流速决定漆膜的厚度。喷嘴槽口角度不同，产生的喷雾扇面宽度也不同。具体的喷雾扇面的宽度，取决于待涂结构的尺寸和形状。喷雾扇面宽度的选择与喷嘴的大小有关。如果喷嘴尺寸不变，则喷雾扇面窄时，在单位面积上涂装的漆料比喷雾扇面宽时要少。

正常情况下，无气喷涂设备工作时的油漆管中压强可达352公斤/平方厘米。

一般说来，直径在0.23-0.33毫米之间的喷嘴适合喷涂湿膜厚度约为50微米的油漆。直径在0.33-0.48毫米之间的喷嘴适合喷涂湿膜厚度在100-200微米的油漆.直径在0.48-0.79毫米之间的喷嘴适合喷涂湿膜厚度在200微米及更厚的油漆.防腐蚀能力特强的厚浆型油漆,因其形成很大的漆膜,可能需要直径在1.02-1.52毫米的喷嘴.

喷嘴有好多种设计.具体选用哪种应该根据所需面漆是否容易操作,以是否容易排除堵塞来决定.

涂装时的各种条件在涂装防护漆时,要考虑的最重要的因素是底材的状况、表面的温度和涂装时的大气条件。

涂装应该在大气条件良好和天气温和时进行。

在下列条件下，请勿进行涂装：

- 当空气温度低于材料干燥及固化温度极限时

- 有雾或有霜时，或者雨雪即将来临时

- 待涂表面因结露而潮湿时，或者当涂层在最初干燥阶段发生结露时。在夜间，钢材温度会降低，白天再回升。但是与大气条件相比，钢材的温度变化总是要迟一些。因此，钢材表面可能发生凝露。如果钢材的温度低于大气的露点，就会结露。

临界条件         对于使用防护漆的用户来说，天气恶劣是一个经常碰到的问题。相对湿度本身很少产生问题，因为大多数油漆都耐潮。但是不能让潮气使将要涂装的表面结露。为了确定表面是否潮湿，应该用温度计测量钢表面温度，并用湿度计测量大气湿度，计算出露点。钢材温度必须至少高于露点3度，否则不可能除锈。如果钢表面沾到雨水或冰，则不得涂装。有些双组份涂料在低温下不应涂装，否则有可能延长涂料的固化时间。

极端条件         一般来说，极端条件指环境温度低于5℃或高于40℃的条件。

当温度低于5℃（41度F）时，油漆（如传统的双组分环氧树脂漆）固化速度会大大减慢。对于有些油漆来说，其固化过程会完全停止。其它一些防护漆所受的影响没这么大。只要待涂装的表面清洁、无水或无霜，那么氯化橡胶和乙烯树脂漆在0℃时，仍可以涂装。

另一个极端是环境温度高于40℃，油漆的干燥和固化速度加快。此时需注意干喷。干喷是由于油漆雾滴在喷出后、到达待涂表面之前，其中的溶剂快速挥发而引起的。这种现象可以通过以下方法避免：

- 喷枪与工作表面之间隔距离应保持在适当的最小距离，喷涂时，始终与待涂表面保持90度的角度。

- 如有必要，用高沸点的稀释剂稀释。但稀释剂与涂料的体积比不可超过5%。

在高温情况下，应采取有关措施，防止产生油漆缺陷，如漏喷、针孔、气泡，以及由于溶剂挥发而导致的遮盖力等现象。

安全注意事项     应仔细阅读并严格遵守安全程序及用于表面处理的工具、设备、产品的供应商所提供的说明书，并遵守工地现场安全规则。

涂料常见毛病及防止措施

涂料施工前的病态

发浑             清油、清漆不透明，产生的浑浊现象称为发浑，这主要是溶剂选择不当，吸潮、含水、反应不完全、贮存温度过低、单体析出等原因造成的。可通过更换溶剂、过滤、回锅反应，提高贮存温度等方法解决。例如轻度浑浊，可视情况加入醇类溶剂等解决。

变稠             涂料在贮存期内粘度增加，变得难于施工的现象称为变稠。其原因是：漆料酸价太高，与碱性颜料发生皂化；桶罐漏气，溶剂挥发；桶内混入水分或颜料含有水分；贮存温度过高，使漆料加速聚合；贮存温度过低，会增加涂料的粘度。补救方法视具体情况而定。可加入相应的溶剂搅拌调整粘度后使用，也可移入暖房贮存2-3天后让其恢复原来的稠度。

沉淀结块         色漆的颜料沉淀于桶底，甚至结成硬块，称之为沉淀结块。其原因是：贮存时间太久；颜料比重大，特别是红丹、铬黄等；颜料粒子过粗；漆料粘度过低；砂磨分散不够均匀等。预防办法是在贮存期间包装罐要密封完好，定期倒置放或横放，使用前，把沉淀部分搅拌均匀，必要时搅拌后过滤去除沉淀物。

结皮             涂料开桶发现一层油皮，称为桶内结皮。其主要原因是：装桶不满或桶盖不严；漆料中桐油量大，或聚合过度；催化剂用量太多；漆皮必须揭去或过滤后使用；可加一些防止结皮的物质，如防结皮剂等。

涂料施工中出现的病态

流挂             在垂直表面施工时，漆液向下流淌，使漆膜厚薄不均，似流泪或挂幕下垂样，叫流挂。漆膜粘度太低；干性太慢；涂料中重质颜料过多或分散不均；对物面附着力差；漆刷沾漆太多；漆膜过厚；施工时气温太高以致快干涂料来不及流平就干了等，都是产生流挂的原因。一般情况下可酌情提高施工粘度，调整喷涂压力和适当增大喷距等，以防止和减少流挂。

咬底             上层漆将底漆层的涂膜软化咬起的现象称为咬底。这是由于底层涂膜不能适应上层漆液中的较强溶剂的侵蚀而出现的问题。底漆未干透，上层漆的溶剂太强，底面漆不配套等都是造成咬底的原因。注意施工方法、两层漆之间施工间隔和底面漆之间的配套性，以及合适溶剂的应用可防止咬底。

慢干和返粘       涂料施工后，涂膜在规定的时间内不干或结成膜后还有粘指现象称为慢干和返粘。溶剂挥发性差，底漆未干透就涂面漆；施工湿度太大；气温太低；表面处理不净，沾有油污和杂物；漆料中混入杂质或漏加催干剂、固化剂等，都是产生慢干和返粘的原因。

针孔             涂膜上出现圆形小圈，中心有固体粒子，周围凹入圆圈的现象叫针孔。涂料含水，颜料湿润性不好，溶剂挥发过快或烘漆过早放烘房，涂漆过程中刷涂用力过大或滚涂滚轴转动太快，产生的气泡来不及逸出，挥发性涂料施工气温过高、喷涂方法不当等都会产生针孔。

发白             涂膜干后泛白失光或产生无光斑点的现象叫做发白。主要是由于施工湿度太大和溶剂挥发太快而使涂膜表面温度急剧下降，致使水汽凝聚在涂膜上，从而使树脂或纤维素沉淀出来造成发白。一般快干挥发型涂料中由于含有大量的低沸点溶剂和稀释剂，容易发白。加入防潮剂和适量高沸点溶剂以调整溶剂配方，或改善施工环境，除去压缩空气中的水分等均可防止发白。

发花             复色漆在涂装过程中或干燥成膜时，涂膜颜色及色调发生一些不均匀的现象叫做发花。这主要是由于颜料比重及颗粒大小不同和颜料湿润性差，吸潮性大，吸油量大等引起的。可加入适量的助剂，如防发花剂等加以解决。

皱纹             除皱纹漆之外，涂膜在干燥过程中急剧收缩成很多弯曲棱脊的现象称为皱纹。干料搭配不当或加得太多，涂膜外干内不干，涂膜过厚，外层先行结膜，涂漆后在烈日下暴晒或烘烤温度过度等，都会引起皱纹。可采用更换催干剂或控制用量，改善施工环境加以解决。

桔皮             桔皮就是涂膜表面形成许多半圆形突起形如桔子皮的弊病。原因是：施工时喷涂不当；低沸点溶剂太多，急剧挥发；粘度大，来不及流平等。预防办法是采用沸点较高的溶剂，也可调整施工条件和方法。

起泡             漆膜表面出现大小不同圆形突出物的现象叫起泡。起泡的原因，有的是施工不当，也有的是环境影响。为防止起泡，须将物体表面处理干净，排除水分；在多孔表面上，先涂一层稀薄漆，使封闭的空气及时排出。

露底             色漆遮盖不住底色的现象叫露底。主要是颜料不够或遮盖力太差；加入稀释剂太多；漆没经搅拌均匀造成的。

变黄或发黑        涂料的颜色发生变化，尤其是烘烤成膜的氨基漆较易变黄，原因是烘烤温度过高，铜金粉、铝银粉和含铅的颜料遇大气中的二氧化硫气体，极易变黑。含有铁兰和铬绿颜料的色漆，施涂在碱性物面上即变色。

渗色             面漆把底漆溶解掉，使底漆的颜色渗透到面漆上的现象叫渗色，又叫咬色。在红色底漆或沥青漆上涂淡色漆时，经常出现这种渗色现象。预防方法：底漆干透后再涂面漆；采用挥发速度快的，对底层漆溶解能力小的溶剂；彻底清除油污、沥青染料等。

油漆与涂装的防火、卫生与安全防护

防止火灾

涂料内所含溶剂极易挥发，并能形成易燃性气体，若与空气接触，积聚一定的浓度的极限时，一旦接触明火，很容易引起火灾，甚至发生爆炸等事故。为了做好安全生产，以防为主，施工单位应注意以下几点：

- 在施工场所有自燃、电火花、碰撞火花、静电等因素存在均会引起火灾。所以，一切施工场所均应加强通风排气设施，力求降低空气中溶剂浓度，不允许超过所规定的标准。

- 浸有油性油漆或溶剂等的破布和棉纱，要及时处理或用水浸渍，不要堆积。否则温度达到燃点时，就会自燃着火。

- 施工场所严禁铁器相碰及使用易产生火花的工具。禁止穿有铁钉的鞋。

- 施工场所严禁吸烟，带进火柴、打火机及明火装置，禁止烧焊。

- 定期检查电器线路、马达是否超荷运转，以及施工场所所使用的电器电灯是否有防爆装置，凡易引起火灾的电器用具和仪器都不能使用。

- 磨擦是产生静电的主要原因，也算是火灾和爆炸事故的要源，这是不可忽视的因素。要将涂漆车间设备、管道、容器接地，用可靠的导电体将设备与地面连接起来，避免产生静电而引起火灾。

防止中毒

涂料在涂装过程中，会产生大量挥发性气体，如果人体吸入，会产生神经系统的病状，一般出现头晕、心悸和恶心呕吐等反应。部分涂料含有毒的颜料，长期接触，会引起中毒。故施工时，必须采取防护措施，以保障工人身体健康。

安全预防措施

- 施工人员在涂装操作时，应穿戴好各种防护用具，如工作服、手套、面具、口罩、眼镜和鞋帽等，以减少溶剂蒸汽及漆雾的吸入，避免伤害。

- 施工场所必须具有良好的通风设备，以便及时排去溶剂的蒸汽和漆雾。

- 施工场所使用的照明电灯，应全部使用防护灯罩，以防止漆雾附在灯泡上，电动机的起动装置和配电设备应具有防爆性能，电线则按防爆等级安装。

- 在涂装过程中，如发现头痛、眩晕、恶心等症状，应立即离开现场，到外面呼吸新鲜空气。如发现急性中毒的迹象，应立即采取措施送医院治疗。

- 在密封式的罐内施工应设置防爆型强制排风设备，定期排放有害气体。

- 密封式的塔、罐在防腐蚀工程施工时，应设置必要的人孔，一般至少两个以上。

- 施工完后，应用肥皂洗净手脸和外露部分，并用牙膏刷牙。长期从事该工种者，最好早晚用盐水刷牙，以防止口腔及咽喉发炎，这是一种疗效好、简便的保健措施。

产品的包装、标志、贮存和运输

1、产品应贮存于清洁、干燥、密封的容器中，容器附有标签，注明产品型号、名称、批号、重量、生产厂名、及生产日期等内容。

2、产品多为易燃物品。应存放于阴凉通风库房，避免日晒雨淋，隔绝火种热源。

3、产品在运输时，应防止雨淋、日光暴晒、应遵守运输部门的有关规定。

声     明

本说明书提供的信息可能不详尽，如果事先未就本产品的适用性获得本公司的书面确认，而将本产品用于本说明书明确建议范围之外的用途，责任自负。虽然我们努力确保本产品提供的所有建议正确无误，但是底材的质量和条件以及影响本产品使用和涂装的众多因素，均在我们的控制范围之外。因此，除非本公司出具明确的书面同意，否则我们对产品性能概不承担任何责任。对因使用本产品造成的损失或损害（除本公司疏忽造成的死亡或人身伤害之外），也概不负责。本说明书中的资料将根据实践经验和本公司的产品持续开发政策，不时加以修改。